Министерство образования и науки Украины

Приазовский государственный технический университет

Кафедра металлургии стали им. И.Г. Казанцева

КУРСОВАЯ РАБОТА

По предмету: «Теория и технология производства стали в конвертерах и мартеновских печах»

На тему: «Кислородно-конвертерная плавка при переделе обыкновенных чугунов»

Выполнил ст.гр. И-07-МС1

Луценко Р.В.

Проверил проф. Бакст В.Я.

Мариуполь 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Исходные данные………………………………………………………...…...…..3

1. Определение температуры металла в конце продувки…………….…......….4

2. Расчет материального баланса плавки………………………………….….....5

3. Расчет теплового баланса плавки……………………………...…………….22

Перечень источников………………………………………………..…………..34

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вместимость конвертора 130т;

Химический состав чугуна и лома – таблица 1.1;

Температура жидкого чугуна 13400С;

Марка выплавляемой стали 10ХСНД;

Интенсивность продувки ванны 3,3 нм3/(т•мин);

Химический состав чугуна, лома и готовой стали сводим в таблицу.

Табл. 1.1 Состав чугуна, лома и стали

| Материалы | Элементы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
| Чугун жидкий | 4 | 0,8 | 0,5 | 0,04 | 0,04 | - | - | - |
| Металлический лом | 0,35 | 0,4 | 0,25 | 0,04 | 0,05 | - | - | - |
| Состав стали 10ХСНД | Не более 0,12 | 0,8-1,1 | 0,5-0,8 | Не более 0,35 | Не более 0,04 | 0.6-0.9 | 0.5-0.8 | 0.4-0.6 |

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕТАЛЛА В КОНЦЕ ПРОДУВКИ

Требуемую температуру металла в конце продувочной операции находим последовательным расчётом.

Температура плавления (ликвидуса) стали:

tликв = 1539 – 88%С – 8%Si – 5%Mn – 4%Ni – 5%Cu – 2%V – 1,5%Cr – 25%Ti – 30%P.

tликв = 1539 – 88•0.09 – 8•0.8 – 5•0.5 – 4•0.5 – 5•0.4 – 1,5•0.6 – 30•0.35 = 15070С

Температура стали в кристаллизаторе:

tкр = tликв + (10÷150C);

tкр = 1507 + 13 = 1520 0C

Определяем температуру металла в промковше:

tпр.к = tкр + (15÷200C);

tпр.к = 1520 + 17 = 1537 0C

Температура металла в стальковше:

tcт.к = tпр.к + (10÷200C);

tcт.к = 1537 + 20 = 1557 0C

Необходимая температура металла перед внепечной обработкой:

tвнеп = tcт.к + (10÷200C);

tвнеп = 1557 + 17 = 1574 0C

Определяем температуру металла в конверторе по окончании продувки:

tкм = tвнеп + (30÷400C);

tкм = 1574 + 40 = 1614 0C

2. РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА ПЛАВКИ

Расчет ведется на 100 кг металлошихты (чугун + лом).

Предварительное определение расхода лома.

= [(3000 + 6430 + 1680 + 4720 + 21 + 4200) –

– (25,2+ + 2730)]/(30 + 64,3 + 16,8 + 47,2 + 0,21), кг (2.1)

где , , ,  – содержание соответствующих элементов в чугуне, %;

,  – соответственно температура заливаемого в конвертер чугуна и температура металла в конце продувки, ;

– содержание углерода в металле в конце продувки, %. (принимаем равным нижнему пределу в готовой стали).

= [(3000•4 + 6430•0.8 + 1680•0.5 + 4720•0.04 + 21•1340 + 4200) –

- (25,2•1614 + 2730•0.09)]/(30•4 + 64,3•0.8 + 16,8•0.5 + 47,2•0.004 + 0,21•1340) = (50513 – 40919) / 463 = 20,72 кг

Расход чугуна, кг

= 100 -  =100 -20,72 = 79,28 кг (2.2)

Расход миксерного шлака составляет 0,6 – 0,9% от массы чугуна, кг

Принимаем

= (0,006 ÷ 0,009)Мч (2.3)

= 0,008 • 79,28 = 0,63 кг

Для выполнения дальнейших расчетов принимаем:

Количество загрязнений, вносимых ломом, кг

= 0,0065 ∙  = 0,0065 • 20,72 = 0,13 кг (2.4)

Расход плавикового шпата в зависимости от параметров технологии находится в пределах 0,2 – 0,5 кг.

Принимаем

= 0,4 кг (2.5)

Расход футеровки составляет 0,2 – 0,3 кг.

Принимаем

= 0,3 кг (2.6)

Количество окалины, внесенной ломом, кг

= 0,012 ∙  = 0,012 • 20,72 = 0,25 кг (2.7)

Количество примесей, внесенных металлошихтой, кг

= 0,01(∙+ ∙) (2.8)

= 0,01(∙ + ∙) (2.9)

= 0,01(∙ + ∙) (2.10)

= 0,01(∙ + ∙) (2.11)

= 0,01(∙ + ∙) (2.12)

где ,  – соответственно масса чугуна и лома, кг;

, , , , , , , , ,  – содержание углерода, кремния, марганца, фосфора, серы соответственно в чугуне и ломе, %.

= 0,01(79,28 ∙ 4 + 20,72 ∙ 0,35) = 3,24 кг

= 0,01(79,28 ∙ 0,8 + 20,72 ∙ 0,4) = 0,72 кг

= 0,01(79,28 ∙ 0,5 + 20,72 ∙ 0,25) = 0,45 кг

= 0,01(79,28 ∙ 0,04 + 20,72 ∙ 0,04) = 0,04 кг

= 0,01(79,28 ∙ 0,04 + 20,72 ∙ 0,05) = 0,42 кг

Расход извести на плавку (), кг

Основность конечного шлака в зависимости от состава чугуна и марки выплавляемой стали (требуемых показателей дефосфорации и десульфурации) находится в пределах 3,0 – 3,6

Принимаем для расчета основность конечного шлака  = 3,4

=

,кг (2.13)

– содержание кремния в металлошихте;

,  и т.д. – содержание кремнезёма в используемых материалах;

,  – содержание оксида кальция в используемых материалах (Табл.2.1)

,  и т.д. – расход материалов.

Таблица 2.1 Химический состав неметаллической части шихты и других материалов, кроме оксидов железа и летучих

| Состав Материалы | SiO2 | Al2O3 | MnO | CaO | MgO | P2O5 | S | CaF2 | ∑m*) | Fe2O3 | FeO | CO2 | H2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известь | 1,5 | 0,8 | - | 90,0 | 3,0 | 0,1 | 0,1 | - | 95,5 | - | - | 3,5 | 1,0 |
| Плавиковый шпат | 4,5 | 0,9 | - | 7,6 | - | - | - | 81,0 | 94,0 | - | - | 6,0 | - |
| Футеровка | 3,4 | 1,4 | - | 40,3 | 52,8 | - | - | - | 97,9 | 2,1 | - | - | - |
| Загрязнения лома | 68,0 | 24,0 | - | 3,0 | 2,0 | - | - | - | 97,0 | 3,0 | - | - | - |
| Окалина лома | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,0 | 31,0 | - | - |
| Ковшевой шлак | 54,5 | 8,6 | 9,4 | 7,5 | 3,3 | 0,2 | 0,2 | - | 83,7 | - | 16,3 | - | - |

= {3,4[2,14•0,72 + 0,01(0,4•4,5 + 0,3•3,4 + 0,63•54,5 + 0,13•68,0)] – 0,01(0,4•7,6 +0,3•40,3 + 0,63•7,5 + 0,13•3,0)} / 0,01(90,0 – 1,5•3,4) =

= {3,4[1,54 + 0,01•50,2] – 0,01•20,25} / 0,849 = {6,94 - 0,2025} / 0,849 = 7,94 кг

Содержание оксидов железа в конечном шлаке:

= . (2.14)

где  – температура металла в конце продувки, .

= 1,25 + 4∙3,4 + 0,3 / 0,09 + ∙1614 = 20.78 %

= ;  = ,

= 0.667∙20.78 = 13.86 %

= 20.78 – 13.86 = 6.92 %

(предполагаем, что  на 2/3 состоит из (%FeO)к и на 1/3 – из

Ориентировочный выход жидкого металла в конце продувки ()

Принимаем, что за время продувки окисляется весь кремний, 80 % марганца, 90 % фосфора. Потери железа с отходящими газами, выбросами, со шлаком (в виде корольков) превышают количество железа, восстановленного из оксидов, окалины, загрязнений скрапа и других материалов на 3,5 – 4,5 %.

В расчете принимаем эти потери  = 3,5 %. Тогда

= , кг (2.15)

где ,  и т.д. – количество примесей, вносимых металлошихтой, кг;

= 100 – [(3,24 – 0,09) + 0,72 + 0,8∙0,45 + 0,9∙0,04 + 3,5] = 92,23 кг

Ориентировочное количество шлака:

= =,

где ,  и т.д. – расход материалов;

,  и т.д. – содержание оксидов в материалах.

= 100∙[(2,14∙0,72 + 1,032∙0,45 + 2,061∙0,04) + 0,01∙(0,4∙94 + 0,63∙83,7 + +7,94∙95,5 + 0,13∙97,0)] / [100 – 20,78] =

= 100∙[2,09 + 0,01∙861,2] / 79,22 = 13,51 кг

Уточнение количества примесей в металле в конце продувки:

Содержание углерода в металле должно соответствовать нижнему пределу его в готовой стали.

Содержание марганца определяем из балансового уравнения распределения марганца между шлаком и металлом:

= )]/

/,% (2.17)

– константа равновесия реакции окисления марганца, определяемая из уравнения:

lg = lg = ,

где

Т =  + 273 = 1614 + 273 = 1887 К,

lg =  - 3,06 = 0,2415, отсюда  = 1,74

= [(79,28∙0,5 + 20,72∙0,25) + 0,775(0,63∙9,4)] / [92,23 + + 20,78∙1,74∙13,51∙0,775] = [44,82 + 4,59] / 470,8 = 0,104 %

Содержание фосфора:

= , (2.18)

где

=

коэффициент распределения фосфора между металлом и шлаком, определяемый из табл.2.2

Табл. 2.2 Значения коэффициента распределения фосфора

| Основность шлака | Lp при содержании (%FeO)к |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 и более |
| 3,0 | 57 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 |
| 3,2 | 64 | 71 | 80 | 89 | 98 | 107 |
| 3,4 | 71 | 78 | 87 | 96 | 105 | 114 |
| 3,6 | 77 | 85 | 94 | 103 | 112 | 120 |

При (%FeO)к = 13,86 %, и основности 3,4 :

Lp = 105

=  =  = 0,005 %

Содержание серы:

= , % (2.19)

где  – коэффициент распределения серы металлом и шлаком, принимаемый по табл. 2.3.

Табл. 2.3 Значения коэффициента распределения серы

| Основность Вк | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент ηs | 7,2 | 7,8 | 8,3 | 8,7 |

При основности 3,4  = 8,3

=  =  = 0.025 %

Содержание кремния в металле в конце продувки принимаем равным нулю.

= 0.

Уточненный химический состав металла в конце продувки, %:

=  = 0,09 % ;

=  = 0,104 % ;

= 0 %;

=  = 0,005 % ;

= = 0,025 % ;

Остается примесей в металле, кг:

Углерода –  = ∙/100 (2.20)

= 0,09∙92,23/100 = 0,083 кг

Кремния = 0;

Марганца –  = ∙/100 (2.21)

= 0,104∙92,23/100 = 0,096 кг

Фосфора –  = ∙/100 (2.22)

= 0,005∙92,23/100 = 0,0046 кг

Серы –  = ∙/100 (2.23)

= 0,025∙92,23/100 = 0,023 кг

Удаляется примесей, кг:

= . (2.24)

= . (2.25)

=  (2.26)

=  (2.27)

=  (2.28)

= 3,24 – 0,083 = 3,157 кг

= 0,72 - 0 = 0,72 кг

= 0,45 – 0,096 = 0,354 кг

= 0,04 - 0,0046 = 0,0354 кг

= 0,42 – 0,023 = 0,397 кг

Всего окисляется примесей, кг:

=  +  +  +  + ; (2.29)

= 3,157 + 0,354 + 0,72 + 0,0354 + 0,397 = 4,66 кг

Образуется оксидов, кг:

Принимаем, что 90 % углерода окисляется до СО и 10 % до .

= 2,1∙ (2.30)

= 0,37∙ (2.31)

= 2,14∙ (2.32)

= 1,29∙ (2.33)

= 2,29∙ (2.34)

= 2,1∙ 3,157 = 6,63 кг

= 0,37∙ 3,157 = 1,17 кг

= 2,14∙0,72 = 1,54 кг

= 1,29∙0,354 = 0,46 кг

= 2,29∙0,0354 = 0,08 кг

Количество шлакообразующих оксидов (кроме оксидов железа и соединений, внесенных металлошихтой и другими материалами), кг:

=  +

. (2.35)

=

. (2.36)

=+ (2.37)

=

. (2.38)

=

. (2.39)

=  + . (2.40)

= . (2.41)

=  + . (2.42)

= 1,54 + 0,01(7,94∙1,5 + 0,4∙4,5 + 0,63∙54,5 + 0,3∙3,4 + 0,13∙68,0) = 2,119 кг

= 0,01(7,94∙0,8 + 0,4∙0,9 + 0.63∙8,6 + 0,3∙1,4 + 0,13∙24,0) = 0,157 кг

= 0,46 + 0,01(0,63∙9,4) = 0,519 кг

= 0,01(7,94∙90,0 + 0,4∙7,6 + 0,63∙7,5 + 0,3∙40,3 + 0,13∙3,0) = 7,348 кг

= 0,01(7,94∙3,0 + 0,63∙3,3 + 0,3∙52,8 + 0,13∙2,0) = 0,429 кг

= 0,08 + 0,01(0,63∙0,2 + 7,94∙0,1) = 0,089 кг

= 0,01(0,4∙81,0) = 0,324 кг

= 0,397 + 0,01(7,94∙0,1 + 0,63∙0,2) = 0,406 кг

Общее количество шлакообразующих, оксидов и соединений (кроме оксидов железа), кг:

=  +  +  +  +  +  +  + .(2.43)

= 2,119 + 0,157 + 0,519 + 7,348 + 0,429 + 0,089 + 0,324 + 0,406 = 11,391 кг

Уточненное количество конечного шлака, кг:

=  (2.44)

=  = 14,379 кг

Табл. 2.4 Химический состав конечного шлака, %

| SiО2 | CaO | MgO | MnО | P2О5 | S | Fe2О3 | FeO | Al2O3 | CaF2 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,74 | 51,10 | 2,98 | 3,61 | 0,63 | 2,82 | 6.92 | 13.86 | 1,09 | 2,25 | 100,00 |

(%CaO) =  и т. д.

(%SiО2) =  = 14,74 %

(%CaO) =  = 51,10 %

(%MgO) =  = 2,98 %

(%MnO) =  = 3,61 %

(%P2О5) =  = 0,63 %

(%S) =  = 2,82 %

(%Al2O3) =  = 1,09 %

(%CaF2) =  = 2,25 %

Фактическая основность шлака по данным табл. 2.4

= ; (2.45)

= 51,10 / 14,74 = 3,47

Уточненный выход жидкого металла в конце продувки, кг

= , (2.46)

где

=  +

количество железа, восстановленного из оксидов железа шихты;

= 0,007(0,3∙2,1 + 0,0065∙20,72∙3,0 + 0,012∙20,72∙69,0) + 0,0078(0,63∙16,3 + + 0,012∙20,72∙31,0) = 0,367 кг

=

количество железа, израсходованного на образование оксидов железа шлака;

= 0,007∙14,379∙6,92 + 0,0078∙14,379∙ 13,86 = 2,251 кг

Принимаем:

= 1,2кг – угар железа в дым;

= 0,8кг – потери железа с выбросами;

=  – потери железа в шлаке в виде корольков, кг

= 0,08∙14,379 = 1,15 кг

=  – количество оксидов железа в дыме, кг

= 1,43∙1,2 = 1,716 кг

= (100 + 0,367) – (4,66 + 2,251 + 1,2 + 0,8 + 1,15) = 90,31 кг

Расход кислорода, кг

, (2.47)

где k – степень усвоения кислорода ванной (принимаем 97 %);

n – чистота кислорода (принимаем 99,5 %);

=, кг (2.48)

= 1,2∙3,157 + 0,27∙3,157 + 1,14∙ 0,72 + 0,29∙ 0,354 + 1,29∙0,0354 + +0,01∙14,379∙[0,429∙6,92 + 0,29∙13,86] + 0,429∙1,2 = 7,13 кг

=  +  =

, кг (2.49)

= 0,0043(0,3∙2,1 + 0,0065∙20,72∙3,0 + 0,012∙20,72∙69,0) + 0,0029(0,63∙16,3 + 0,012∙20,72∙31,0) + 0,0027∙7,94∙1,0 = 0,078 + 0,253 + 0,021 = 0,352 кг

Мдутья = (7,13 – 0,352) ∙ 10000 / (97∙99,5) = 7,023 кг

Расход кислорода , нм3

= Мдутья∙ 22,4/32 = 0,7 Мдутья .

= 0,7∙7,023 = 4,916 нм3

Определяем продолжительность продувки, мин

,

где  - интенсивность продувки, нм3/(т∙мин) - (задана).

=  = 14,9 мин.

Количество и состав конвертерных газов:

=  + ; кг (2.50)

= ∙22,4/44; нм3

= 1.17 + 0.01(7,94∙3,5 + 0,4∙6,0) = 1,472 кг

= 1,472∙22,4/44 = 0,749 нм3

=  , кг (2.51)

= ∙22,4/28; нм3

= 6,63 кг

= 6,63С22,4/28 = 5,304 нм3

= ; кг (2.52)

= ∙22,4/18; нм3

= 0,007(7,94∙1,0) = 0,056кг

= 0,056∙22,4/18 = 0,07 нм3

= ; кг (2.53)

= ∙22,4/2 ; нм3

= 0,003(7,94∙1,0) ∙ 2/18 = 0,003 кг

= 0,003∙22,4/2 = 0,034 нм3

= 0,005∙; кг (2.54)

= ∙22,4/28; нм3

= 0,005∙7,023 = 0,035 кг

= 0,035∙22,4/28 = 0,028 нм3

= 0,003∙; кг (2.55)

= ∙22,4/32; нм3

= 0,003∙7,023 = 0,021 кг

= 0,021∙22,4/32 = 0,015 нм3

=  +  +  + ΣН2 +  + ., кг (2.56)

=  +  +  +  +  + . нм3

= 6,63 + 1,472 + 0,056 + 0,003 + 0,035 + 0,021 = 8,217 кг

= 5,304 + 0,749 + 0,07 + 0,034 + 0,028 + 0,015 = 6,2 нм3

Табл. 2.5 Количество и состав газов

| Газ | кг | нм3 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| CO2 CO H2O H2 N2 O2 | 1,472 6,63 0,056 0,003 0,035 0,021 | 0,749 5,304 0,07 0,034 0,028 0,015 | 12,1 85,5 1,1 0,6 0,5 0,2 |
| Итого: | 8,217 | 6,2 | 100 |

Составляем сводную таблицу материального баланса.

Табл. 2.6 Материальный баланс плавки (до раскисления)

| Поступило, кг |  | Получено, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Чугун Лом Миксерный шлак Загрязнения лома Окалина лома Плавиковый шпат Известь Футеровка Дутье | 79,28 20,72 0,63 0,13 0,25 0,4 7,94 0,3 7,023 | Жидкий металл Шлак Газы Угар железа в дым Выбросы Железо корольков | 90,31 14,379 8,217 1,716 0,8 1,15 |
| Итого: | 116,673 | Итого: | 116,572 |

Невязка =  =  = 0,087%

Допустимая невязка 0,2%

3. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ПЛАВКИ

Расчет ведется на 100 кг металлошихты.

ПРИХОД ТЕПЛА:

= , кДж, (3.1)

где  – физическое тепло жидкого чугуна;

– химическое тепло реакций окисления примесей металлошихты;

– химическое тепло реакций шлакообразования;

– химическое тепло реакций образования оксидов железа шлака;

– химическое тепло испарения железа до оксида железа;

– физическое тепло миксерного шлака.

Физическое тепло жидкого чугуна, кДж

=  (3.2)

где  – количество чугуна, кг;

– теплоемкость твердого чугуна (0,755 кДж/(кг · град);

– теплоемкость жидкого чугуна (0,92 кДж/(кг · град);

– температура заливаемого в конвертер чугуна, ;

– температура плавления (ликвидуса) чугуна (1150 – 1200 );

– скрытая теплота плавления чугуна (218 кДж/кг).

= 79,22[0,755∙1150 + 218 + (1340 – 1150) ∙ 0,92] = 99900,4 кДж

Химическое тепло окисления примесей металлошихты, кДж

Табл. 3.1 Химическое тепло окисления примесей

| Элемент-оксид | Окисляется примесей, кг | Тепловой эффект р-ии окисления (на 1 кг эл-та), кДж | Выделяется тепла, кДж | % от Q2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С → СО | ==0,9∙3,157=2,841 | 11096 | =2,841∙11096=31523,7 | 48,4 |
| С → СО2 | ==0,1∙∙3,157=0,316 | 34710 | ∙34710=0,316∙∙34710=10968,4 | 16,9 |
| Si → SiO2 | = =0,72 | 26922 | ∙26922=0,72∙26922=19383,8 | 29,8 |
| Mn → MnO | = = 0,354 | 7034 | ∙7034=0,354∙7034=2490 | 3,8 |
| P → P2O5 | = = 0,0354 | 19763 | ∙19763=0,0354∙19763=699,6 | 1,1 |
| Итого: |  |  | Q2=65065,6 | 100,00 |

Химическое тепло реакций шлакообразования, кДж

Принимаем, что весь SiO2 и P2O5 в шлаке связываются в соединения с оксидом кальция по реакциям:

SiO2+ 2СаО =  кДж/ кг

P2O5 + 4СаО = кДж/ кг

тогда

= ; (3.3)

= 2,119∙2300 + 0,089∙4860 = 5301,4 кДж

Химическое тепло реакций образования оксидов железа шлака, кДж

= ,

где  – количество тепла железа, окислившегося до ;

– количество тепла железа, окислившегося до .

кДж/кг;

кДж/кг.

= ; (3.4)

= 0,007∙14,379∙6,92∙7320 + 0,0078∙14,379∙13,86∙4820 = 12591,1 кДж

Химическое тепло реакций окисления железа до оксида железа дыма, кДж

= , (3.5)

= 1,2∙7370 = 8844 кДж

Физическое тепло миксерного шлака, кДж

= , (3.6)

где  – средняя температура миксерного шлака, ;

=

= 1340 – 16 = 1324

– средняя теплоемкость миксерного шлака, кДж/(кг∙град)

= ;

= 0,73 + 0,00025(1324 + 273) = 1,13 кДж/(кг∙град)

= 210 кДж/кг – скрытая теплота плавления миксерного шлака;

= 0,63(1,13∙1324 + 210) = 1074,9 кДж

= 99900,4 + 65065,6 + 5301,4 + 12591,1 + 8844 + 1074,9 = 192777,4

Расход тепла, кДж

= , (3.7)

где  – физическое тепло жидкой стали;

– физическое тепло конечного шлака;

– тепло отходящих газов;

– тепло диссоциации влаги, вносимой шихтой;

– тепло диссоциации  шихтовых материалов;

– тепло диссоциации оксидов железа, внесенных шихтой;

– тепло, уносимое оксидом железа дыма;

– тепло, уносимое железом выбросов;

– тепло, уносимое железом корольков;

– потери тепла на нагрев футеровки, излучением через горловину, на нагрев воды, охлаждающей фурму и другие неучтенные потери.

Физическое тепло жидкой стали, кДж

= , (3.8)

где  = 0,70 кДж/(кг · град) – теплоемкость твердого металла;

= 0,84 кДж/(кг · град) – теплоемкость жидкого металла;

– температура металла в конце продувки;

– температура плавления (ликвидуса) металла, ;(см. раздел 1)

= 285 кДж/кг – скрытая теплота плавления металла.

= 90,31[0,70∙1507 + 285 + (1614 – 1507) ∙ 0,84] = 129123,4кДж

Физическое тепло жидкого шлака, кДж

= , (3.9)

где

= 0,73 + 0,00025 – средняя теплоемкость конечного шлака,

= 0,73 + 0,00025(1614 + 273) = 1,2 кДж/(кг · град)

= 210 кДж/кг – скрытая теплота плавления шлака;

= 14,379(1,2∙1614 + 210) = 30868,8 кДж

Тепло, уносимое отходящими газами, кДж

Среднюю температуру отходящих газов принимаем равной средней температуре металла во время продувки:

=  = = 1477

= Σ, (3.10)

где  – количество составляющей отходящих газов,  и т.д., нм3 (см. табл. 2.5);

- средняя теплоёмкость газов, кДж/(м3∙град) (из табл. 3.2 заносим в табл. 3.3)

Табл. 3.2 Теплоёмкость газов

| Газ | Средняя теплоёмкость, кДж/(м3∙град) при , 0С |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| CO2 | 2,26 | 2,28 | 2,30 | 2,32 | 2,34 | 2,36 | 2,38 |
| CO | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,46 | 1,47 | 1,48 | 1,49 |
| H2O | 1,77 | 1,79 | 1,81 | 1,83 | 1,85 | 1,87 | 1,89 |
| H2 | 1,33 | 1,34 | 1,35 | 1,36 | 1,37 | 1,38 | 1,39 |
| N2 | 1,40 | 1,41 | 1,42 | 1,43 | 1,44 | 1,45 | 1,46 |
| O2 | 1,49 | 1,50 | 1,51 | 1,52 | 1,53 | 1,54 | 1,55 |

Табл. 3.3 Тепло отходящих газов

| Газ | Количество газов, нм3 | Средняя теплоемкость газов | Уносится тепла, кДж |
| --- | --- | --- | --- |
| СО2 | 0,749 | 2,34 | 2588,7 |
| СО | 5,304 | 1,47 | 11516 |
|  | 0,07 | 1,85 | 191,3 |
|  | 0,034 | 1,37 | 68,8 |
|  | 0,028 | 1,44 | 59,6 |
|  | 0,015 | 1,53 | 33,9 |
| Итого: |  |  | Q3′ = 14458,3 |

Тепло диссоциации влаги, вносимой шихтой, кДж

При диссоциации влаги по реакции:

=  + 0,5 – 242000 кДж/(кг - моль)

поглощается тепла

=  · 242000 кДж, (3.11)

=  = 367,3 кДж

Тепло диссоциации  шихтовых материалов, кДж

При диссоциации  шихтовых материалов по реакции:

=  + СО2 – 4025 кДж/кг СО2 поглощается тепла:

=  = ; (3.12)

= 1,472∙4025 = 5924,8 кДж

Тепло диссоциации оксидов железа, внесенных шихтой, кДж

При диссоциации оксидов железа, внесенных шихтой и футеровкой, поглощается тепла:

= , (3.13)

где  – количество тепла, теряемого ванной при диссоциации оксидов железа по реакции:

=  – 5160 кДж/кг ;

– количество тепла, теряемого ванной при диссоциации закиси железа по реакции:

=  – 3750 кДж/кг ;

= ; (3.14)

= 0,01(0,3∙2,1 + 0,0065∙20,78∙3,0 + 0,012∙20,78∙69,0) = 0,182 кДж/кг

= ; (3.15)

= 0,01(0,63∙16,3 + 0,012∙20,78∙31,0) = 0,18 кДж/кг

тогда

= ; кДж

= 0,182∙5160 = 939,1 кДж

= ; кДж

= 0,18∙3750 = 675 кДж

= 939,1 + 675 = 1614,1 кДж

Тепло, уносимое оксидом железа дыма, кДж

= , (3.16)

где  = 0,88 кДж/кг;

= 1,716∙0,88∙1477 = 2230,4 кДж

Тепло, уносимое железом выбросов, кДж

= , (3.17)

где  =  = 0,84 кДж/(кг · град);

= 0,8∙0,84∙1477 = 992,5 кДж

Тепло, уносимое железом корольков, кДж

= , (3.18)

где  =  = 0.84 кДж/(кг · град); =

= 1,15∙0,84∙1477 = 1426,8 кДж

Потери тепла на нагрев футеровки конвертера, излучением через горловину, с охлаждающей водой и т.д. составляют обычно 1,5 – 3,0% от прихода тепла, кДж

Принимаем эти потери f = 2,5 %

=  (3.19)

= 192777,4∙2,5/100 = 4819,4 кДж

= 129123,4 + 30868,8 + 14458,3 + 367,3 + 5924,8 + 1614,1 + 2230,4 + 992,5 + 1426,8 + 4819,4 = 191825,8 кДж

Табл. 3.4Тепловой баланс плавки

| Приход |  |  | Расход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи прихода | кДж | % | Статьи расхода | кДж | % |
| Физическое тепло чугуна | 99900,4 | 51,8 | Физ. тепло жидкого металла | 129123,4 | 67,4 |
| Тепло окисления примесей | 65065,6 | 33,7 | Физическое тепло шлака | 30868,8 | 16,1 |
| Тепло шлакообразования | 5301,4 | 2,8 | Тепло отходящих газов | 14458,3 | 7,5 |
| Тепло образования оксидов Fe шлака | 12591,1 | 6,5 | Тепло диссоциации влаги | 367,3 | 0,2 |
| Тепло окисления Fe дыма | 8844 | 4,6 | Тепло диссоциации | 5924,8 | 3,1 |
| Физическое тепло миксерного шлака | 1074,9 | 0,6 | Тепло диссоциации оксидов Fe шихты | 1614,1 | 0,8 |
|  |  |  | Тепло, унос. окс. Fe дыма | 2230,4 | 1,2 |
|  |  |  | Тепло выбросов Fe | 992,5 | 0,5 |
|  |  |  | Тепло Fe корольков | 1426,8 | 0,7 |
|  |  |  | Потери тепла конвертером | 4819,4 | 2,5 |
| Итого | 192777,4 | 100 | Итого | 191825,8 | 100 |

Избыток тепла

∆Q = 192777,4 – 191825,8 = 951,6 кДж

Невязка составляет

= 0,49 %

Определяем расход материалов на плавку

Табл. 3.5 Расход материалов

| № п/п | Наименование | Расход материалов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На 100 кг, кг | На 130т, т |
| 1 | Чугун | 79,22 | 102,986 |
| 2 | Миксерный шлак | 0,63 | 0,819 |
| 3 | Лом | 20,78 | 27,014 |
| 4 | Известь | 7,94 | 10,322 |
| 5 | Плавиковый шпат | 0,4 | 0,520 |
| 6 | Футеровка | 0,3 | 0,390 |
| 7 | Дутье, нм3 | 4,916 | 6,391 |

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ

- Бигеев А.М. Основы математического описания и расчеты кислородно – конвертерных процессов / А.М. Бигеев, Ю.А. Колесников.- М.: Металлургия, 1970.-232с.

- Якушев А.М. Справочник конвертерщика / А.М. Якушев. – Челябинск : Металургия, 1990.- 448с.

- Баптизманский В.И. Конвертерные процессы производства стали / В.И.Баптизманский, М.Я. Меджибожский, В.Б.Охотский.- К. – Д. : Высшая школа, 1984 – 343с.