Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

ПК 1103.0264.00.00.00 ПЗ

  - Выбор оборудование и описание способа изготовления стержней.

Стержни применяют для образования в отливках отверстий и полостей, а также для получения наружных поверхностей отливок.

При заливке формы стержни часто со всех сторон окружены расплавом, поэтому они должны обладать высокой газопроницаемостью, прочностью, податливостью, выбиваемость, что обеспечивается выбором стержневой смеси и конструкции стержня.

Стержни изготавливаются на однопозиционных машинах.

Стержневая однопозиционная машина предназначена для изготовления  из влажный смесей стержней, отверженных в нагреваемой оснастке с горизонтальной плоскостью разъема.       Машина состоит из следующих узлов: механизма сборки и протяжки, механизма крепления верхней полуформы, резервуара пескодувного верхней траверсы, механизма подпрессовки и протяжки, механизма прижима – надува – выхлопа, вибробункера, ресивера, механизма перемещения.

Основные операции, выполняемые на машине: нагрев стержневого ящика; надув стержня; отверждения стержня; разборка ящика и извлечение стержня.

Принцип работы машины основан на пескодувном заполнении горячего стержневого ящика быстротвердеющей стержневой смесью. Для управления машины служат кнопки и тумблеры, расположенные на панели пульта управления (наладочный режим), и конечные выключатели, расположенные непосредственно у механизмов (автоматический и полуавтоматический режимы).

  - Выбор оборудования и описание технологического процесса приготовления формовочной смеси, состав и свойства смеси.

Таблица 1      Состав формовочной смеси.

| Наименование | Показатели, % |
| --- | --- |
| Отработанная смесь | 100 |
| Кварцевый песок Об1КОБ ГОСТ2138-88 | 3-5 |
| Бентонит ТУ6-12-55-93 | 1,5-2 |
| Крахмалит ТУ18-РФ462-92 | 0,3-0,5 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

ПК 1103.0264.00.00.00 ПЗ

Таблица 2   Физико - химические свойства смеси.

| Наименование | Показатели |
| --- | --- |
| Влажность, % | 2,3-3,4 |
| Газопроницаемость, ед. | Не менее130 |
| Предел прочности при сжатии во влажном состоянии, мПа | 130-160 |
| Уплотняемость, % | 38,4 |
| Температура смеси перед формовкой, С | Не более35 |
| Глинистая составляющая, % | 10-12 |
| Содержание активной глины, % | Не менее 7 |
| Потери при прокаливании, % | Не более 2 |
| Модуль мелкости, ед. | 48-52 |

Технологические свойства формовочных смесей зависит от равномерности распределения связующего по объему смеси, а также от того насколько равномерны зерна песка, покрытые  оболочкой связующего.

Процесс смешивания формовочных материалов условно можно разделить на 2 этапа смешивания составляющих смеси и обволакивание зерен песка связующим.

  - Выбор оборудования и описание технологического процесса приготовления стержневой смеси, состав и свойства смеси.

В условиях единичного и мелкосерийного производства стержни часто изготовляют ручным способом по стержневым ящикам и шаблонам. Наиболее распространено изготовление стержней в ящиках. Этот способ более прост и производителен.

Прочность стержня в сухом состоянии и поверхностная твердость должны быть выше, чем у формы. Стержневые смеси должны иметь большую огнеупорность, податливость и небольшую гигроскопичность, особенно при формовке по-сырому, высокую газопроницаемость и малую газотворную способность, хорошую выбиваемость. Свойства стержней выполняют  выбором соответствующего состава стержневой смеси и

технологии изготовления стержня, что зависит от характера производства.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

ПК 1103.0264.00.00.00 ПЗ

Таблица3   Состав стержневых смесей.

| Класс стержней | Массовая доля составляющих смесей, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основных материалов |  |  | Связующих |  |  | Опилки древесные |
|  | Песок 1К 02А, 1К 016 | Глина | Отработанная смесь | Класс А-1, А-2 (олифа) | Класс Б-2 (СП,СБ) | Класс Б-3 (сульфитная барда) |  |
| 1 | 100 | - | - | 1,5-2,5 | - | - | - |
| 2 | 100-97 | 0-3 | - | 2-3 | - | 2-3 | - |
| 3 | 100-96 | 0-4 | 0-1 | - | 3-6 | 1-3 | - |
| 4 | 93-59 | 7-1 | 0-40 | - | - | 2-3 | 0-2 |
| 5 | 72-38 | 8-2 | 20-60 | - | - | 2-3 | 0-3 |

Таблица4   Свойства стержневых смесей.

| Класс стержней | ## Свойства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газопроницаемость, ед. | Влажность, % | Предел прочности, кПа |  |
|  |  |  | При сжатии во влажном состоянии | При разрыве в сухом состоянии |
| 1 | 130-150 | 1-3 | 2,94-5,8 | 685-980 |
| 2 | 100 | 2-4 | 4,9-9,8 | 490-685 |
| 3 | 100 | 3-4 | 9,8-15,7 | 342-588 |
| 4 | 70 | 4-5 | 14,7-24,5 | 196-294 |
| 5 | 70 | 5-6 | 19,6-34,2 | 785-147 |

  - Выбор оборудования и описание технологического процесса плавки, заливки сплава, определения температуры заливки сплава.

Качество отливок во многом зависит от температуры заливки, поэтому необходимо стремится заливать формы сталью с минимальным, но достаточным, для заполнения формы перегревом. Температура заливки стали в формы, зависит от ее химического состава, конфигурации и толщены стенки и назначается на основании опытных данных, приведенных в справочных.

Сталь в формы можно заливать из стопорных, чайниковых и других ковшей. Перед выпуском стали из печи футеровка ковшей должна быть нагрета до 700-800 С0; при недостаточном нагреве ковша сталь в нем быстро охлаждается и образует настыли, особенно при литье низкоуглеродистых сталей. После выпуска из печи сталь

выдерживают в ковшах для всплытия неметаллических включений, газов. Время выдержки зависит от вместимости ковша. За это время сталь охлаждается. Это необходимо учитывать при назначении режимов заливки.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

ПК 1103.0264.00.00.00 ПЗ

Охлаждение отливки в форме, оборудование и  технологический процесс выбивки отливок из форм.

После заливки формы отливка охлаждается  и затвердевает. Полностью затвердевшая отливка должна определенное время охлаждаться с формой, так как прочность металла при высоких температурах мала и отливка может разрушиться при выбивке ее из формы, охлаждение отливок протекает неравномерно: тонкие части охлаждаются значительно быстрее, чем толстые.

Выбивка форм из опок и выбивка отливок из форм – наиболее тяжелые операции из всего цикла  изготовления отливок  по своим санитарно - гигиеническим условиям. Процесс выбивки отливок заключается в том, что затвердевшие и охладившиеся до заданной температуры отливки извлекаются из формы. Для выбивки отливок из формы используют механические – эксцентриковые решетки.

  - Оборудование и технологический процесс обрубки, очистки, зачистки отливки, термическая обработка.

Очистка стальных отливок трудоемок, так как литники и прибыли трудно отделяются. Их приходится отделять газорезкой, газопламенную очистку и обрубку пневмоническими рубильными молотками. Стальные отливки очищают до отжига и после. До отжига очищают пригоревшую формовочную смесь, а после отжига – окалину, образующуюся при отжиге.

После затвердения и охлаждения стальные отливки имеют крупнозернистую структуру, обладающую невысокими прочностными свойствами. Для измельчения структуры и снижения усадочных напряжений стальные отливки отжигают. После отжига увеличивается предел

прочности при растяжении, относительное удлинение и ударная вязкость стали. Отливка после отжига охлаждается с печью.

Для придания тех или иных прочностных характеристик отливки подвергают различным видам термообработки.

Нормализацию применяют для измельчения первичной структуры отливок, а также как подготовительную операцию для последующей термообработки.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

ПК 1103.0264.00.00.00 ПЗ

Высокий отпуск применяют для повышения ударной вязкости снижения твердости отливок.

Закалку в жидких средах (воде, масле) применяют для повышения прочности и ударной вязкости мелких и средних отливок. Перед закалкой отливки необходимо отжигать, а после закалки делать отпуск. Нормализация с отпуском повышает пластические свойства и ударную вязкость стали.

1.14 Контроль качества.

Всякое нарушение литейной технологии – это причина появления дефектов в отливках. Во всех литейных цехах проводят технологические и организационные мероприятия по изучению причин появления основных видов дефектов и их устранению.

Внешний осмотр  отливок проводят в два приема: предварительно до очистки и отжига, а затем после окончания очистки. Химический состав отливок определяют методами химического или спектрального анализа. Пробой на химический  и спектральный анализ служит обычно прилитый к отливкам образец или образец для механических испытаний.

Геометрические размеры отливок контролируют с помощью шаблонов, специальных приспособлений  и по разметке на плите.

Механические свойства отливок из стали, определяют предел прочности при растяжении, относительное удлинение, сужение и твердость по Бриннеллю.

  - Дефекты отливок мероприятия по их предупреждению способа исправления.

Среди огромной массы выпускаемых цехами добро качественных отливок, всегда оказывается некоторое  количество с дефектами.

Отливка-кронштейн. Для нее характерны следующие дефекты: склонность к возникновению термических напряжений, коробление, ликвация элементов и т.д.

Коробление отливок возникает при неправильной конструкции отливок. Меры предупреждения: устранение неравномерности сечений отливки, выбор необходимого

состава формовочных; выбор правильного режима

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

ПК 1103.0264.00.00.00 ПЗ

термической обработки и укладки отливок в печи.

В настоящее время наиболее распространенными методами исправления дефектов отливок являются: заделка замазками или мастиками, пропитка различными составами, газовая и электрическая заварка.

Исправленные любыми методами отливки, должны подвергаться осмотру и приемке работниками отдела технического контроля.