Министерство   образования   Российской   Федерации

Томский   Политехнический   Университет

кафедра  английского языка

и технического перевода

Магнетронные распылительные системы

выполнил:       В.В. Жуков,

аспирант,  НИИ ЯФ, Лаб. 23.

Научный руководитель: В.П. Кривобоков,

профессор, заведующий Лаб. 23, НИИ ЯФ.

Томск 2001 год.

### 1 Введение

Целью настоящей работы является обзор конструктивных элементов магнетронных распылительных систем (МРС), а также рассмотрение принципа их действия и физических параметров.

Дело в том, что еще сравнительно недавно основным методом нанесения тонкопленочных покрытий были испарение и конденсация вещества в высоком вакууме. Методы ионного распыления материалов в следствие низких скоростей осаждения и высоких радиационных воздействий на обрабатываемые структуры использовались ограниченно. Появившиеся сравнительно недавно магнетронные распылительные системы, позволяющие наносить как тонкопленочные, так и пленочные покрытия в сотни микрон, позволили существенно расширить область применения ионного распыления материалов.

В последние годы в нашей стране и за рубежом проведены научные исследования и конструкторско-технологические разработки по созданию широкого класса МРС, а также установок и линий (в том числе непрерывного действия). Подобного рода установки нашли применение во многих областях науки и техники. А целесообразность и эффективность их использования доказана значительно возросшим интересом к разработке и внедрению все новых более совершенных систем.

В настоящей работе на основе литературных источников сделан обзор конструкций магнетронных распылительных систем, их составных частей, кратко рассмотрены основные параметры и физические принципы работы.

## Содержание

#### 1 Введение

2 Принцип действия и рабочие параметры МРС

3 Конструкции магнетронных распылительных систем

# 4 Заключение

5 Conclusion

Список использованных источников

#### Приложение А - Рабочие и энергетические характеристики

### распылительных систем