2.4 Полезные  ископаемые

Золото желтого цвета, пластинчатое, чешуйчатое. Пробность по данным аффинажа 0.845. По данным расситовок гранулометрический состав золота следующий:

# Таблица 2.4 - Результаты ситового анализа золота

|  | ## Фракция, мм |  |  |  |  |  |  |  | Σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значения | -0.14 | +0.14 -0.34 | +0.34 -0.57 | +0.57 -0.85 | +0.85 -1.42 | + 1.42 -2.13 | +2.13 -5.0 | +5.0 | - |
| Наличие золота, % | 0.29 | 3.84 | 35.12 | 35.43 | 13.97 | 5.15 | 3.62 | 2.58 | 100 |

Таким образом, золото россыпи мелкое с количеством фракций менее 0.85мм   74.7%