| Вид контроля исходного сырья в технологических процессах и готовой продукции (входной, пооперационный, выходной) | Наименования исходного сырья, технологического процесса, готовой продукции или полуфабриката | Контролируемый параметр и его нормативно-технологический показатель | Место контроля технологической операции | Периодичность контроля по технологическому регламенту или нормативу | Метод контроля, нормативный документ | Измерительная техника и допустимая погрешность измерения по технологическому регламенту, нормативам, технологическому паспорту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входной | шунгитовые сланцы | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: до 370 Бк/кг | ящичный питатель | не реже 1 раза в месяц | ГОСТ 30108-94 | лаборатория |
| Операционный | обжиг | Температура -11000 С, время - 30 минут | 22 м –вращающаяся печь | ежесменно | контрольно-измерительный щит, термометр | термометр |
|  | охлаждение | Температура 580...5700 С, время 20 мин. | барабанный холодильник |  | контрольно-измерительный щит, термометр | термометр |
| Выходной | шунгизит | Водополгощение 10%, Внутризерновая пористость гранул 61,9% Пустотность, 42 % | cклад готовой продукции | каждая партия |  | лаборатория |

Изм.

Кол.уч

Лист      № док.

Подпись

Дата

Лист

23

КР-2068029.280202.024.10 ПЗ

Таблица 5 - Карта контроля исходного сырья, материалов, технологических процессов полуфабрикатов и готовой        продукции.