ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛЕНОЧНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ

В некоторых типах гибридных ИМС наряду с резисторами наиболее распространенными пассивными элементами являются пленочные конденсаторы, которые во многом определяют схемотехнические и эксплуатационные характеристики ИМС. Так, качество и надежность большинства линейных гибридных ИМС в значительной мере зависят от качества и надежности тонкопленочных конденсаторов, что определяется их конструкцией и технологией изготовления.

Конструктивно-технологические особенности и основные параметры. В гибридных ИМС применяют тонкопленочные и толстопленочные конденсаторы с простой прямоугольной (квадратной) и сложной формами (рис. 1). Пленочный конденсатор представляет собой многослойную структуру, нанесенную на диэлектрическую подложку (рис. 1, а). Для ее получения на подложку 1 последовательно наносят три слоя: проводящий 2, выполняющий роль нижней обкладки, слой диэлектрика 3 и проводящий слой 4, выполняющий роль верхней обкладки конденсатора.

в)

Рис. 1. Конструкции пленочных конденсаторов с обкладками прямоугольной формы (а) в виде пересекающихся проводников (б) и «гребенки» (в)

Пленочные конденсаторы характеризуются совокупностью следующих параметров: номинальным значением емкости С; допуском на емкость ±6С; рабочим напряжением Up; добротностью Q или тангенсом угла потерь      ; сопротивлением утечки      , коэффициентом остаточной поляризации    , температурным коэффициентом емкости ТКС; коэффициентом старения       ;  диапазоном рабочих частот      ; интервалом рабочих температур       ; надежностью и др.

Конкретные значения этих параметров зависят от выбора используемых материалов для диэлектрика и обкладок, технологического способа формирования самой структуры и конструкции. Конструкция конденсатора должна обеспечивать воспроизводимость  параметров при минимальных габаритах в процессе изготовления и совместимость изготовления с другими элементами.

Конструкция (рис. 1, а), в которой контур верхней обкладки вписывается в контур нижней обкладки, предназначена для реализации конденсаторов повышенной емкости (сотни - тысячи пикофарад). Ее особенностью является то, что несовмещение контуров обкладок не сказывается на воспроизведении емкости (для устранения погрешности из-за площади вывода верхней обкладки предусмотрены компенсаторы 5), а распространение диэлектрика за контуры обеих обкладок гарантирует надежную изоляцию обкладок при их предельном несовмещении.

Для конденсаторов небольшой емкости (десятки пикофарад) целесообразна конструкция (рис. 1, б) в виде пересекающихся проводников одинаковой ширины, разделенных слоем диэлектрика. Емкость конденсатора данной конструкции нечувствительна к смещению обкладок из-за неточности их совмещения.

Для реализации высокочастотных конденсаторов применяют гребенчатую конструкцию (рис. 1, в), в которой обкладки имеют форму гребенчатых проводников, а диэлектрик является составным типа «подложка — воздух» или «подложка — диэлектрическое покрытие».

Значение емкости пленочного конденсатора определяют по известной формуле

где       — относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика; S—площадь перекрытия диэлектрика обкладками; d— толщина диэлектрика.

Для конденсаторов многослойной структуры, состоящей из последовательно нанесенных диэлектрических и проводящих слоев, емкость

где п — количество диэлектрических слоев.

Подобно материалу резистивной пленки слой диэлектрика, параметры    и d которого определяют емкость конденсатора, с точки зрения технологичности, воспроизводимости и стабильности свойств характеризуется оптимальным отношением        для каждого материала и способа его нанесения. Поэтому емкость С конденсатора удобно выражать через удельную емкость

где Co=0,0885  /d—постоянная величина для каждого материала.

Как следует из (     ), для изготовления конденсаторов с малой занимаемой площадью необходимо применять материалы, характеризующиеся максимальным значением Со, т. е. материалы с максимальной диэлектрической проницаемостью    и минимальной толщиной d. Однако минимальная толщина d диэлектрического слоя даже в случае выполнения требований по технологичности и воспроизводимости ограничена значением рабочего напряжения       на конденсаторе.

Известно, что электрическая прочность конденсатора определяется выражением

где        — напряженность электрического пробоя диэлектрика (постоянная величина для каждого материала).

Следовательно, для обеспечения нормальной работы конденсатора необходимо, чтобы

, что возможно при соответствующем выборе толщины диэлектрика. Минимальную толщину диэлектрика определяют из выражения (       ), если                               :

где                        —коэффициент запаса, принимаемый равным 2—3 для большинства структур пленочных конденсаторов.

Поэтому рабочее напряжение         конденсатора обеспечивается выбором соответствующего материала диэлектрика с определенным значением        и необходимой толщиной диэлектрического слоя d.

Допуск, на номинальную емкость    С определяется относительным изменением емкости С конденсатора, обусловленным производственными погрешностями и дестабилизирующими факторами из-за изменения температуры и старения материалов. В процессе изготовления пленочного конденсатора возможен разброс его удельной емкости Со и геометрических размеров обкладок. Из выражений (        ) и (       ) следует, что максимальное значение технологической погрешности емкости

где                      — абсолютные погрешности воспроизведения диэлектрической проницаемости, толщины диэлектрика и площади конденсатора соответственно.

Поскольку воспроизведение удельной емкости Со и площади S конденсатора достигается взаимно независимыми технологическими операциями, математическое ожидание относительного отклонения емкости                 и относительное среднеквадратическое отклонение емкости              определяются выражениями

где                                                       — относительные и абсолютные среднеквадратические отклонения удельной емкости и площади.

Погрешность воспроизведения удельной емкости Со зависит от технологических факторов нанесения слоя диэлектрика, а погрешность воспроизведения площади S кроме технологических факторов зависит от конструкции конденсатора и формы обкладок. В общем случае

где             — относительные среднеквадратические отклонения линейных размеров А и В, определяющих площадь S=AB;               — коэффициент корреляционной связи между отклонениями размеров А и В.

Когда размеры А и В верхней обкладки конденсатора, площадь которой определяет его емкость, формируются в процессе одной технологической операции (рис.  1 а),

Для конструкции рис. 1 б      емкость конденсатора определяется площадью перекрытия диэлектрика обеими обкладками, линейные размеры которых формируются независимо,

Следует отметить, что         существенно зависит также от формы верхней обкладки конденсатора (рис. 1  , а). При

где              —коэффициент формы обкладок (при квадратной форме обкладок, когда А =В и

, значение         минимально).

При этом значение        , вычисляемое по (      ), не должно превышать максимально допустимого, т.е.

Отсюда следует, что при выбранном из топологических соображений значении

площадь верхней обкладки

Выражение (        ) может быть использовано для определения максимального значения

исходя из обеспечения требуемой точности конденсатора:

В данном случае при заданной технологии значение          определяется из формулы для полной относительной погрешности емкости ус конденсатора:

Здесь                    —относительная погрешность удельной емкости в условиях конкретного производства (зависит от материала и погрешности воспроизведения толщины диэлектрика);

— относительная погрешность площади (зависит от формы, площади и погрешности линейных размеров обкладок);

—относительная температурная погрешность (зависит в основном от ТКС материала диэлектрика);            —относительная погрешность, обусловленная старением пленок конденсатора (зависит от материала и метода защиты).

Добротность Q пленочного конденсатора обусловлена потерями энергии в конденсаторе:

где                             — тангенс угла диэлектрических потерь в конденсаторе, диэлектрике, обкладках и выводах соответственно. Потери в диэлектрике обусловлены свойствами материала диэлектрика на определенной частоте f и определяются суммой миграционных и дипольно-релаксационных потерь:

где           — удельное сопротивление пленки диэлектрика;    — время релаксации;                — значения относительной диэлектрической постоянной на высоких и низких частотах.

Тангенс угла в обкладках и выводах конденсатора

где            — последовательное сопротивление обкладок;        — сопротивление выводов.

В практических расчетах          — справочная величина, а            определяется в зависимости от конфигурации конденсатора, материала и формы обкладок.

Сопротивление утечки конденсатора обусловлено наличием тока утечки        , до которого уменьшается ток в цепи при зарядке конденсатора, и определяется отношением напряжения U, приложенного к конденсатору, к значению этого тока:

где           — начальный ток в зарядной цепи;       — активное сопротивление зарядной цепи.

Наличие в диэлектрике конденсатора различных дефектов и неоднородность его структуры (слоистость, пористость, присутствие примесей, влаги и т. д.) обусловливает в нем определенное количество свободных зарядов, способных перемещаться под действием поля. Часть из них вызывает поляризацию диэлектрика, которая выражается коэффициентом остаточной поляризации:

где            — остаточная разность потенциалов, возникающая на обкладках конденсатора после его разрядки.

Температурный коэффициент емкости ТКС характеризует отклонение емкости, обусловленное изменением температуры на величину      . Его среднее значение в интервале температур          аналитически определяют путем разделения левой и правой частей выражения (      ) на       :

где                   — температурные коэффициенты обкладок конденсатора, диэлектрической проницаемости и толщины диэлектрика соответственно.

Поскольку все слои конденсатора жестко сцеплены между собой, а нижняя обкладка—с подложкой,           . Так как значение ТКЛР подложек мало                                        и ему соответствует           то ТКС определяется        , т. е.

Коэффициент старения определяет изменение емкости конденсатора, которое происходит вследствие деградационных явлений в пленке диэлектрика за время      :

где              — коэффициент старения диэлектрической проницаемости.

Современная технология позволяет получать тонкопленочные конденсаторы любой конструкции (см. рис. 1) с емкостью 100.103 пФ, допуском ±(5—20)%,                 , ТКС=

, добротностью Q=10—100 и                           . При этом форма конденсатора может быть не только прямоугольной, но и фигурной для наилучшего использования площади подложки.

РАСЧЕТ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ.

Исходными данными для расчета тонкопленочных конденсаторов являются: номинальная емкость С,[пФ]; допуск на номинал ±   С[%]; максимальное рабочее напряжение       [В]; рабочая частота       [Гц]; тангенс угла потерь     ; диапазон рабочих температур         [°С]; технологические данные и ограничения, в том числе погрешность воспроизведения удельной емкости            и линейных размеров обкладок           или их относительные cреднеквадратические отклонения                     коэффициент старения                   ; продолжительность работы или хранения           и др.

Методика расчета

1.	По заданной технологии и данным таблицы  выбирают материал диэлектрика. Критериями выбора материала являются максимальные значения         и минимальные значения ТКС,                   . Отметим, что на выбор материала диэлектрика существенно влияет область применения ИМС. Так, конденсаторы на основе ИБС и АСС, которые обладают наибольшей диэлектрической постоянной       , применяют в линейных ИМС на частотах до 10 МГц, когда требуется высокая степень интеграции, повышенная стабильность параметров и надежность в эксплуатации. В ИМС частотной селекции и БИС, работающих при высоких температурах, целесообразно использование конденсаторов на основе БСС, которые обладают наименьшим ТКС и наибольшими значениями Q,          в широком диапазоне частот и температур.

Конденсаторы на основе SiO и GeO, имевшие ранее широкое распространение ввиду простоты технологии, в настоящее время находят ограниченное применение из-за недостаточно высокой стабильности и надежности.

2.	Из условия обеспечения электрической прочности с помощью (      ) определяют минимальную толщину диэлектрика. Значение d должно находиться в пределах 0,2—0,8 мкм.

- Определяют удельную емкость конденсатора исходя из условий электрической прочности:

4.	В зависимости от требуемых значений С, и      С и руководствуясь рекомендациями (      ) выбирают конструкцию и форму конденсатора.

5.	Определяют относительную температурную погрешность

а по (        ) — относительную погрешность         обусловленную старением.

6.	Используя (        ), определяют допустимую погрешность площади конденсатора при условиях

При этом

7.	По конструктивно-технологическим данным на ограничение линейных размеров (        ) и выбранному значению           с помощью (        ) определяют максимальное значение удельной емкости              .

8.	Выбирают минимальную удельную емкость из условия

которое обеспечивает заданное значение Up и требуемое значение 6С.

9.	По заданному значению С; и полученному по (       ) значению Со определяют коэффициент, учитывающий краевой эффект:

10.	Определяют площадь перекрытия диэлектрика обкладками конденсатора с учетом коэффициента К:

При этом, если в результате расчетов по (         ), (        ) S<0,01 см2, то необходимо         выбрать другой материал диэлектрика с меньшим значением      или увеличить его толщину    d в возможных пределах. Если окажется, что S>2см2, то требуется выбрать другой диэлектрик с большим значением    либо использовать дискретный конденсатор.

11.	С учетом коэффициента      определяют размеры верхней обкладки. Для обкладок квадратной формы                          . Полученные       и         округляют до значений, кратных шагу координатной сетки с учетом масштаба топологического чертежа.

12.	С учетом допусков на перекрытие определяют размеры нижней обкладки

и диэлектрика

где q — размер перекрытия нижней и верхней обкладок; f — размер перекрытия нижней   обкладки и диэлектрика. Для конструкции рис. 1, б                                       .

13.	Определяют занимаемую конденсатором площадь

14.	По выражениям (       ), (       ), (      ) и данным табл.      определяют диэлектрические потери (полученное значение         не должно превышать заданного), а с помощью (        ), (        ) оценивают обеспечение электрического режима и точности конденсатора в заданных условиях эксплуатации.

При проектировании группы конденсаторов расчет начинают, как правило, с конденсатора, имеющего наименьшее значение емкости. В этом случае целесообразно пользоваться программой расчета на ЭВМ.