| 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 2.1. Методы исследований 2.1.1. Получение микробной суспензии Питательный агар, который готовится согласно прописи, заливают предварительно по 5-10 мл в пробирки, которые оставляют наклонными в специальном штативе до полного застывания среды. Бактериологической петлей отбирают клетки микроорганизмов и вводят петлю в пробирку со скошенным агаром до дна. Слегка касаясь бактериологической петлей поверхности среды, проводят от дна пробирки вверх зигзагообразную линию, тем самым, засевая культуру микроорганизмов. После посева пробирки помещают в термостат (30С) на 1 сутки (по истечению этого срока пробирки извлекают из термостата) и заливают в них по 2.0-3.0 мл физиологического раствора (ФР). Осторожно отделяют микробную культуру от агара постепенным встряхиванием и покачиванием пробирки. Полученную суспензию хранят в холодильнике. 2.1.2. Определение количества жизнеспособных клеток методом высева на плотную среду Микробную суспензию разводят в стерильном физиологическом растворе, при этом используя один и тот же коэффициент разведения. Посев осуществляют из 5-ого, 6-ого и 7-ого разведений перенося 0, 1 мл суспензии на поверхность питательного агара в чашках Петри. Затем суспензию равномерно распределяют шпателем по питательному агару. Высев из каждого разведения осуществляют стерильной пипеткой. После посева чашки помещают в термостат (30С) на сутки. Количество жизнеспособных клеток в 1 мл суспензии рассчитывают по следующей формуле: M=a * 10z/ V; ( 2.1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ##### БГТУ 02.00.ПЗ |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | # Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Ковалевич А. |  |  |  | Экспериментальная часть | Стадия |  |  | Лист | Листов |
| Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 18 |
| Консульт. |  |  |  |  |  |  | #### БГТУ 7140607 2004 |  |  |  |  |
| Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

где  M – количество клеток в 1 мл исходной суспензии;

а -   количество колоний, которые выросли на чашках Петри;

Z  - порядковый номер разведения суспензии;

V – объем суспензии, взятой для высева на чашку Петри, мл.

Величину оптической плотности измеряют с помощью фотоколориметра ФЭК-56М. Для измерения светорассеяния выбирают светофильтр, который обеспечивает максимум пропускания света данной суспензией. В результате опытов получили, что максимум пропускания света обеспечивает длина волны 540 нм.

2.1.3 . Изучение сорбции металлов мхом

Для эксперимента на аналитических весах взвешивают образцы мха массой 200+0,5 мг и помещают их в стеклянные флаконы с привинчивающимися крышками объемом 100мл. Затем в эти же флаконы  заливают по 50 мл раствора металла различной концентрации (для эксперимента были выбраны следующие концентрации металлов: 0,1; 0,02;0,005; 0,0001; 0,00002; 0,00001 моль/л), которые готовят путем последовательного разведения исходного раствора соли металла (0,1 моль/л). Флаконы закрывают и оставляют на 24 часа при комнатной температуре (18+2С) при периодическом перемешивании. После чего мох из суспензии отфильтровывают через бумажный фильтр в колбы для титрования и титруют по следующим методикам.

2.1.3.1. Определение меди комплексонометрическим методом

В качестве источника меди использовали сульфат меди.

Ионы меди образуют с ЭДТА комплексы голубого цвета с константой устойчивости 6,3*1018 (ионная сила 0,1: 20 С). Анализируемый раствор разбавляют водой до метки в мерной колбе. Равновесные растворы с исходной концентрацией 0,100 моль/л после фильтрования в количестве 48 мл разбавляют водой в мерной колбе до 100 мл. После перемешивания  отбирают пипеткой аликвотную часть раствора в коническую колбу, прибавляют 20 мл дистиллированной воды, 5 мл буферного раствора, на кончике металлического шпателя 20-30 мг индикаторной смеси, растворяют ее и титруют раствором ЭДТА 0,0500 М до изменения окраски из зеленовато-желтого цвета в чисто-фиолетовую. Измеряют объем ЭДТА  и вводят 1 каплю 2 М раствора NH4ОН, если цвет раствора остается фиолетовым, титрование прекращают; если от добавления аммиака окраска

изменилась в желтую или желто-зеленую, продолжают титрование раствором ЭДТА до устойчивой фиолетовой окраски.

В качестве  буферного раствора используют ацетатный буфер (ацетат аммония, 50% раствор) с pH6. Титрование ведут на холоду (при комнатной температуре 18+2С).

В качестве металлоиндикатора  используют мурексид (смесь с хлоридом натрия в соотношении 1:100).

Массу определяемого вещества рассчитывают по формуле (2.2.):

m= (V1*Vж*c1*M)/(V2*1000)             ( 2.2 )

где  – V1 – объем раствора ЭДТА, пошедшего на титрование;

V2 -   объем анализируемого равновесного раствора (аликвотная часть);

c1  - молярная концентрация ЭДТА;

M – молярная масса определяемого вещества;

Vж -   объем мерной колбы, из которой отбирали аликвотную часть.

2.1.3.2. Определение кадмия комплексонометрическим методом

В качестве источника кадмия в работе использовали ацетат кадмия.

Отбирают  аликвотную часть анализируемого раствора из мерной колбы вместимостью 100 мл, прибавляют 2-3 мл буферного раствора с pH 10 (аммиачный буферный раствор: 67г NH4Cl и 570 мл 25%-ного NH3 в 1 л раствора), 15 мл воды, перемешивают и прибавляют на кончике шпателя 20-30 мг смеси индикатора эриохромового черного Т и хлорида натрия. Перемешивают до полного растворения индикаторной смеси и титруют раствором ЭДТА 0,0500 М до изменения окраски раствора из винно-красной в голубую.

Массу определяемого вещества рассчитывают по вышеуказанной формуле (2.2).

2.1.4. Определение кинетики сорбции металлов мхом

В стеклянные флаконы помещают навески по 200+0,5 мг мха, взвешенные на аналитических весах. Добавляют по 50 мл раствора металла 0,02 моль/л и тщательно перемешивают. Через 5, 10, 20, 30, 60 и 120 мин мох отфильтровывают из анализируемых растворов. Фильтраты меди и кадмия оттитровывают раствором ЭДТА по вышеописанной методике.

2.1.5. Изучение сорбции металлов микроорганизмами

В мерную колбу на 50 мл сначала добавляют 1 мл микробной суспензии, затем доводят объем до метки исследуемым раствором металла.

После этого вливают содержимое мерной колбы во флаконы на 100 мл с привинчивающимися крышками. Флаконы оставляют на 24 часа,  по истечении которых растворы центрифугируют при 8000 об/мин в течение 10 минут. Далее раствор, отделенный от микроорганизмов, оттитровывают раствором ЭДТА по вышеописанной методике.

2.1.6. Определение кинетики сорбции металлов микроорганизмами

В мерную колбу на 50 мл сначала добавляют 1 мл микробной суспензии, затем доводят объем до метки исследуемым раствором металла. После этого вливают содержимое мерной колбы во флаконы на 100 мл с привинчивающимися крышками.

Через 5, 10, 20, 30, 60 и 120 мин отфильтровывают культуру микроорганизмов на микробном фильтре и фильтраты оттитровывают раствором ЭДТА.

2.1.7. Изучение сорбции металлов в системе мох-суспензия микроорганизмов

В стеклянные флаконы помещают пробы мха 200+0,5 мг предварительно взвешенные на аналитических весах. Потом в эти же стеклянные флаконы добавляют 50 мл раствора металла различной концентрации. И затем добавляют 1 мл микробной суспензии. После этого систему при периодическом перемешивании оставляют на 24 часа. Через сутки исследуемые растворы отфильтровывают на микробном фильтре и титруют раствором ЭДТА  по методикам указанным в пп. 2.1.3.1. и 2.1.3.2..

2.1.8. Определение кинетики сорбции металлов микроорганизмами, адсорбированными на мхе

В стеклянные флаконы с привинчивающимися крышками помещают навески мха массой 200+0,5 мг, 1 мл микробной суспензии и 50 мл раствора металла 0,02 моль/л. Через 5, 10, 20, 30, 60, 120 мин культуру микроорганизмов отфильтровывают через микробный фильтр и фильтраты оттитровывают раствором ЭДТА.

2.1.9. Получение кривой выживаемости микроорганизмов

Выживаемость микроорганизмов изучают посевом их на чашки Петри с питательным агаром. Микробную суспензию используют после обработки ее металлами в опыте по изучению сорбции металлов микроорганизмами.

2.1.10. Изучение адсорбции микроорганизмов мхом

В мерную колбу на 50 мл сначала добавляют 1 мл микробной суспензии и доводят объем до метки дистиллированной водой. Затем переливают раствор микробной суспензии в качальную колбу и добавляют навески мха массой 200+0,5 мг. Все колбы ставят на качалку на 2 часа. Измеряют оптическую плотность и делают высев на жизнеспособность. Результаты представлены в  таблице 2.8.

2.2. Результаты исследований и их обсуждение

В качестве сорбента-носителя микроорганизмов использовался мох из класса  мхи (Мusci) подкласса сфагновые, семейства сфагновые, Sphagnum cuspidatum. Данный вид мха был выбран в связи с тем, что он обладает значительным ареалом распространения в нашей республике.

В качестве микроорганизмов, способных к поглощению тяжелых металлов, изучались Pseudomonas aeroginosa B7. Это прямые или слегка изогнутые палочки, размером 0,5-1 мкм. Граммотрицательные, обладают  подвижностью за счет одного полярного жгутика, тип дыхания - аэробы, метаболизм чисто дыхательного типа с использованием кислорода как конечного акцептора электронов, данные бактерии могут выделять в среду сине-зеленый пигмент. Данные бактерии  широко распространены, так, например, они часто встречаются при гнойных инфекциях в медицинских учреждениях.

Полученные экспериментальные данные в опыте по изучению сорбции металлов мхом (2.1.3.)  сведены в таблицу 2.1. и представлены в виде изотерм сорбции на рисунках 2.1. и 2.2..

Таблица 2.1

Данные ионообменной сорбции металлов мхом

| Навеска мха, г | Исходная концентрация соли металла, моль/л | Объем аликвоты, мл | Объем ЭДТА 0,05 моль/л пошедшего на титрование, мл | Равновесная концентрация соли металла, моль/л | Количество сорбированного металла, мг-экв/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сульфат меди, CuSO4 |  |  |  |  |  |
| 0,2012 | 0,1 | 10 | 9,85 | 0,09855 | 0,72 |
| 0,1998 | 0,1 | 10 | 9,86 | 0,09863 | 0,68 |
| 0,2001 | 0,02 | 10 | 3,73 | 0,01865 | 0,67 |
| 0,2020 | 0,02 | 10 | 3,74 | 0,01868 | 0,66 |
| 0,1995 | 0,005 | 25 | 1,95 | 0,00389 | 0,55 |
| 0,1987 | 0,005 | 25 | 1,99 | 0,00397 | 0,51 |
| Ацетат кадмия, Cd(CH3COO)2 |  |  |  |  |  |
| 0,2013 | 0,1 | 10 | 9,86 | 0,09864 | 0,69 |
| 0,2210 | 0,1 | 10 | 9,87 | 0,09871 | 0,66 |
| 0,1899 | 0,02 | 10 | 3,75 | 0,01876 | 0,62 |
| 0,2430 | 0,02 | 10 | 3,76 | 0,01880 | 0,60 |
| 0,2150 | 0,005 | 25 | 1,93 | 0,00386 | 0,57 |
| 0,2000 | 0,005 | 25 | 1,95 | 0,00390 | 0,55 |

Рис.2.1.

Рис.2.2.

Изотермы сорбции – это кривые, показывающие зависимость количества сорбированного вещества (мг-экв) в расчете на 1 г сорбента от равновесной концентрации этого вещества в моль/л.

Полученные результаты полностью соответствуют существующим сведениям об ионообменной емкости мха, которая по литературным сведениям считается равной 1мг-экв/г.

На основании представленных рис.2.1. и 2.2. можно говорить, что мох является хорошим природным ионообменником и обладает хорошими сорбционными свойствами по отношению к тяжелым металлам, это достигается наличием в структуре мха таких веществ как   полиурониды (полисахариды, содержащие карбоксильную группу в 6-пложении пиранового  или ангидроглюкозного цикла) и пектина. Сравнивания результаты сорбции ионов меди и ионов кадмия можно  сделать вывод, что из исследованных тяжелых металлов лучше сорбируется мхом медь (Cu), чем  кадмий (Cd). Это может быть связано в первую очередь с тем, что ионы меди лучше удерживаются карбоксильными группами мха в составе клеточной стенки мха, которые и отвечают в основном за ионообменную активность мха.

Полученные экспериментальные данные в опыте по изучению кинетики сорбции металлов мхом (2.1.4.)  сведены в таблицу 2.2. и представлены в виде кинетических кривых  сорбции на рисунках 2.3 и 2.4..

Таблица 2.2

Данные по кинетике сорбции металлов мхом

| Время, мин |  | Навеска мха, г |  | Исходная концентрация соли металла, моль/л |  | Объем аликвоты, мл |  | Объем ЭДТА 0,05 моль/л пошедшего на титрование, мл |  | Равновесная концентрация соли металла, моль/л |  | Количество сорбированного металла, мг-экв/г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ацетат кадмия, Cd(CH3COO)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 0,2014 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,99 |  | 0,01997 |  | 0,01 |  |
| 10 |  | 0,2218 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,94 |  | 0,01972 |  | 0,14 |  |
| 20 |  | 0,1899 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,92 |  | 0,01958 |  | 0,21 |  |
| 30 |  | 0,2434 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,86 |  | 0,01931 |  | 0,35 |  |
| 60 |  | 0,2156 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,81 |  | 0,01903 |  | 0,49 |  |
| 120 |  | 0,2213 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,81 |  | 0,01903 |  | 0,49 |  |
| Сульфат меди, CuSO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,2266 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,82 |  | 0,01912 |  | 0,44 |  |  |
| 10 | 0,2312 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,80 |  | 0,01901 |  | 0,50 |  |  |
| 20 | 0,1899 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,77 |  | 0,01885 |  | 0,57 |  |  |
| 30 | 0,2001 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,75 |  | 0,01874 |  | 0,63 |  |  |
| 60 | 0,2166 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,73 |  | 0,01863 |  | 0,69 |  |  |
| 120 | 0,1959 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,73 |  | 0,01863 |  | 0,69 |  |  |

Рис.2.3.

Рис.2.4.

Под кинетическими кривыми  сорбции принято понимать кривые, показывающие зависимость количества сорбированного вещества (ионов металла) от времени проведения сорбции, t, мин.

По виду кинетических кривых можно говорить о том, что в системе «мох-раствор металла» достаточно быстро устанавливается равновесное состояние (рис.2.3, 2.4.). Так, уже через полчаса сорбируется 91% ионов меди и 72% кадмия. Также по виду кривой 2.3. можно говорить о присутствии у мха двух активных центров связывания ионов металла, об этом свидетельствуют две точки перегиба на кривой, т.е. основной вклад в сорбцию вносит ионообменная сорбция, а не физическая, т.к. в случае физической сорбции точек перегиба бы не было.

Результаты изучения сорбции металлов микроорганизмами (2.1.5.) сведены в таблицу 2.3. и представлены в виде изотерм сорбции металлов на рис.2.5.и 2.6..

Таблица 2.3

Данные по сорбции металлов микроорганизмами

| Навеска мха, г | Исходная концентрация соли металла, моль/л | Объем аликвоты, мл | Объем ЭДТА 0,05 моль/л пошедшего на титрование, мл | Равновесная концентрация соли металла, моль/л | Количество сорбированного металла, мг-экв/мл | Количество сорбированного металла мг-экв/см3 плотно упакованных клеток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ацетат кадмия, Cd(CH3COO)2 |  |  |  |  |  |  |
| 0,1945 | 0,1 | 10 | 9,98 | 0,09979 | 0,11 | 8,0046 |
| 0,2230 | 0,1 | 10 | 9,99 | 0,09986 | 0,08 | 5,6172 |
| 0,1981 | 0,02 | 10 | 3,96 | 0,01979 | 0,11 | 7,5130 |
| 0,2054 | 0,02 | 10 | 3,97 | 0,01986 | 0,07 | 4,9151 |
| 0,1980 | 0,005 | 25 | 2,38 | 0,00476 | 0,12 | 8,4258 |
| 0,1996 | 0,005 | 25 | 2,40 | 0,00480 | 0,10 | 7,0215 |

Продолжение таблицы 2.3

| Сульфат меди, CuSO4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2032 | 0,1 | 10 | 9,93 | 0,09933 | 0,33 | 23,1711 |
| 0,1975 | 0,1 | 10 | 9,94 | 0,09941 | 0,29 | 20,3625 |
| 0,1987 | 0,02 | 10 | 3,89 | 0,01947 | 0,27 | 18,6071 |
| 0,2005 | 0,02 | 10 | 3,90 | 0,01948 | 0,26 | 18,2560 |
| 0,2400 | 0,005 | 25 | 2,24 | 0,00449 | 0,25 | 17,6943 |
| 0,2265 | 0,005 | 25 | 2,26 | 0,00451 | 0,24 | 16,8517 |

Рис.2.5.

Рис. 2.6.

Основываясь на результатах эксперимента можно говорить о том, что исследуемый штам микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa В7 обладает сорбционными свойствами по отношению к тяжелым металлам. Так, по отношению к кадмию в результате исследований (п.2.1.5) сорбционная емкость микроорганизмов – 0,114 мг-экв/мл суспензии, по меди – 0,29 мг-экв/мл суспензии.

Однако стоит отметить, что в настоящее время существуют более эффективные формы микроорганизмов, которые  используются для биосорбции металлов из растворов, в том числе и штаммы данного рода. Из исследованных тяжелых металлов лучше сорбируется мхом и микроорганизмами медь (Cu), чем  кадмий (Cd) (см. рис.2.5 и 2.6.) Можно сделать предположение о том, что это связано в первую очередь с тем, что в небольших количествах медь является одним из важнейших  биогенных элементов, необходимых для развития микроорганизмов и наряду с сорбцией имеет место утилизация микроорганизмами ионов меди.

Результаты изучения кинетики сорбции микроорганизмами ионов металлов сведены в таблицу 2.4. и представлены в виде кинетических кривых.

Таблица 2.4

Данные по кинетике сорбции металлов микроорганизмами

| Время, мин | Навеска мха, г | Исходная концентрация соли металла, моль/л | Объем аликвоты, мл | Объем ЭДТА 0,05 моль/л пошедшего на титрование, мл | Равновесная концентрация соли металла, моль/л | Количество сорбированного металла, мг-экв/мл | Количество сорбированного металла мг-экв/см3 плотно упакованных клеток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ацетат кадмия, Cd(CH3COO)2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,1874 | 0,02 | 10 | 4,00 | 0,01999 | 0,01 | 0,3511 |
| 10 | 0,1755 | 0,02 | 10 | 3,98 | 0,01990 | 0,05 | 3,3703 |
| 20 | 0,2100 | 0,02 | 10 | 3,98 | 0,01988 | 0,06 | 4,3534 |
| 30 | 0,1990 | 0,02 | 10 | 3,97 | 0,01985 | 0,07 | 5,1257 |
| 60 | 0,1980 | 0,02 | 10 | 3,96 | 0,01982 | 0,09 | 6,2492 |
| 120 | 0,1996 | 0,02 | 10 | 3,96 | 0,01981 | 0,10 | 6,7407 |
| Сульфат меди, CuSO4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,1955 | 0,02 | 10 | 3,97 | 0,01985 | 0,07 | 5,1959 |
| 10 | 0,2230 | 0,02 | 10 | 3,96 | 0,01978 | 0,11 | 7,5833 |
| 20 | 0,1906 | 0,02 | 10 | 3,94 | 0,01971 | 0,15 | 10,2515 |
| 30 | 0,2054 | 0,02 | 10 | 3,93 | 0,01964 | 0,18 | 12,4281 |
| 60 | 0,1980 | 0,02 | 10 | 3,90 | 0,01949 | 0,26 | 17,9751 |
| 120 | 0,1996 | 0,02 | 10 | 3,90 | 0,01949 | 0,26 | 17,9751 |

Рис. 2.7.

Рис.2.8.

По виду кинетических кривых сорбции можно говорить, что основной вклад в сорбцию ионов металлов микроорганизмами вносит физическая сорбция, чтобы говорить о ионообменной сорбции необходимы дополнительные исследования. Равновесное состояние устанавливается в течение часа. Также можно сказать, что сорбция меди идет быстрее.

Полученные результаты в экспериментах по изучению сорбции металлов в системе мох-суспензия микроорганизмов (п.2.1.6.) сведены в таблицу 2.5. и  представлены в виде изотерм сорбции на рис. 2.9.и 2.10..

Таблица 2.5

Данные по сорбции металлов в системе мох-суспензия микроорганизмов

| Навеска мха, г | Исходная концентрация соли металла, моль/л | Объем аликвоты, мл | Объем ЭДТА 0,05 моль/л пошедшего на титрование, мл | Равновесная концентрация соли металла, моль/л | Количество сорбированного металла, мг-экв/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ацетат кадмия, Cd(CH3COO) |  |  |  |  |  |
| 0,2156 | 0,1 | 10 | 9,84 | 0,09842 | 0,80 |
| 0,2643 | 0,1 | 10 | 9,85 | 0,09850 | 0,76 |
| 0,1986 | 0,02 | 10 | 3,69 | 0,01846 | 0,77 |
| 0,1921 | 0,02 | 10 | 3,70 | 0,01850 | 0,75 |
| 0,1896 | 0,005 | 25 | 1,73 | 0,00346 | 0,77 |
| 0,1955 | 0,005 | 25 | 1,71 | 0,00342 | 0,79 |
| Сульфат меди, CuSO4 |  |  |  |  |  |
| 0,2000 | 0,1 | 10 | 9,80 | 0,09805 | 0,97 |
| 0,1955 | 0,1 | 10 | 9,81 | 0,09811 | 0,94 |
| 0,1970 | 0,02 | 10 | 3,63 | 0,01816 | 0,92 |
| 0,1979 | 0,02 | 10 | 3,64 | 0,01819 | 0,90 |
| 0,2053 | 0,005 | 25 | 1,62 | 0,00323 | 0,88 |
| 0,1990 | 0,005 | 25 | 1,61 | 0,00322 | 0,89 |

Рис. 2.9

Рис.2.10.

По результатам этого эксперимента можно сделать вывод, что совместное использование мха и микроорганизмов значительно повышает эффективность биосорбции и улучшает поглощение тяжелых металлов из растворов этих металлов. Так, если мхом сорбируется 0,655 мг-экв(кадмия )/г, то при  совместном использовании мха и микроорганизмов- 0,777 мг-экв/г и мл. Таким образом, эффективность сорбции увеличивается на 16% . При аналогичном сравнивании результатов сорбции по ионам меди эффективность увеличивается на 26%.

Экспериментальные данные по изучению кинетики сорбции металлов микроорганизмами, адсорбированными на мхе сведены в таблицу 2.6. и представлены в виде  кинетических зависимостей концентрации металла от времени на рис. 2.11. и 2.12..

Таблица 2.6.

Данные по кинетике сорбции металла в системе мох-суспензия микроорганизмов

| Время, мин |  | Навеска мха, г |  | Исходная концентрация соли металла, моль/л |  | Объем аликвоты, мл |  | Объем ЭДТА 0,05 моль/л пошедшего на титрование, мл | Равновесная концентрация соли металла, моль/л |  | Количество сорбированного металла, мг-экв/г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ацетат кадмия, Сd(CH3COO)2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 0,2251 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,95 | 0,01975 |  | 0,13 |  |
| 10 |  | 0,2643 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,95 | 0,01974 |  | 0,13 |  |
| 20 |  | 0,1986 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,93 | 0,01965 |  | 0,18 |  |
| 30 |  | 0,1921 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,93 | 0,01965 |  | 0,18 |  |
| 60 |  | 0,1896 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,69 | 0,01845 |  | 0,78 |  |
| 120 |  | 0,1955 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,69 | 0,01845 |  | 0,78 |  |
| Сульфат меди, CuSO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0,2312 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,79 |  |  | 0,01897 |  | 0,52 |
| 10 | 0,2087 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,79 |  |  | 0,01897 |  | 0,52 |
| 20 | 0,1982 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,79 |  |  | 0,01895 |  | 0,52 |
| 30 | 0,19 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,75 |  |  | 0,01873 |  | 0,64 |
| 60 | 0,191 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,68 |  |  | 0,01841 |  | 0,79 |
| 120 | 0,24 |  | 0,02 |  | 10 |  | 3,67 |  |  | 0,01833 |  | 0,83 |

Рис.2.11.

Рис.2.12.

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы: в системе быстро наступает равновесное состояние, так уже через 60 мин сорбируется 95% ионов меди, и 97% ионов кадмия; наличие на кинетических кривых двух точек перегиба свидетельствует о наличие у мха двух активных центров связывания и значимости ионообменной сорбции в суммарном процессе.

Результаты эксперимента по получению кривых выживаемости микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa (2.1.9.) представлены на рис. 2.13. и 2.14..

Рис. 2.13.

Рис.2.14.

Результаты данного эксперимента полностью соответствуют литературным сведениям о выживаемости микроорганизмов при воздействии на них ионов тяжелых металлов [5,7]. Сопоставляя  результаты этого эксперимента и эксперимента по изучению сорбции металлов микроорганизмами (пп.2.1.5. и 2.1.6.) можно говорить о том, что сорбция ведется и мертвой культурой, что подтверждает физический характер сорбции при использовании микроорганизмов.

Результаты изучения адсорбции микроорганизмов мхом (п.2.1.10.) сведены в таблицу 2.7..

Таблица 2.7

| Концентрация микробной суспензии после разведения ее до 50мл, кл/мл | Оптическая плотность (D) разбавленной суспензии до опыта | Оптическая плотность (D) суспензии после проведения опыта | Концентрация микробной суспензии после проведения эксперимента, кл/мл (рис.2.15.) | Фактическая концентрация, определенная путем высева на агаризованную среду, кл/мл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,8*107 | 0,092 | 0,073 | 5,07*107 | 4,5*107 |
| 6,8*107 | 0,092 | 0,069 | 5,07*107 | 5*107 |
| 6,8*107 | 0,092 | 0,071 | 5,07*107 | 4*107 |

Согласно результатам этого эксперимента можно говорить о том, что мох губительно воздействует на микроорганизмы так, в результате исследований (п.2.1.10) концентрация микроорганизмов снизилась с  6,8*107  до 5,07*107 кл/мл. Данные свойства мха могут в дальнейшем найти применение в медицине, при использовании мха как энтеросорбента.

Концентрация микробной суспензии, кл/мл*109

Рис. 2.15.

Можно сделать следующие выводы по итогам исследований:

- Мох является хорошим природным ионообменником и обладает хорошими сорбционными свойствами по отношению к тяжелым металлам, это достигается наличием в структуре мха таких веществ как   полиурониды (полисахариды, содержащие карбоксильную группу в 6-пложении пиранового  или ангидроглюкозного цикла) и пектина. Ионообменная емкость мха  по меди 0,7 мг-экв/г, по кадмию 0,65 мг-экв/г.

- Мох оказывает губительное воздействие на микроорганизмы.

- Исследуемый штам микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa В7 обладает сорбционными свойствами по отношению к тяжелым металлам. Так, по отношению к кадмию в результате исследований (п.2.1.5) сорбционная емкость микроорганизмов – 0,114 мг-экв/мл суспензии, по меди – 0,29 мг-экв/мл суспензии.

- По виду кинетических кривых сорбции, согласно современным представлениям о механизме процесса сорбции можно сделать вывод, что в исследованных гетерогенных системах достаточно быстро устанавливается равновесное состояние.

- Совместное использование мха и микроорганизмов значительно повышает эффективность биосорбции и улучшает поглощение тяжелых металлов из растворов этих металлов.

2.3. Статистическая обработка

2.3.1. Расчет статистической ошибки определения сорбции микроорганизмов мхом

n:=3       i:= 1..n

X1:=0.073     X2:=0.069     X3:=0.071- объем раствора ЭДТА пошедшего на титрование;

X:=0.071 – среднее значение;

S:=0.0006

t:=3.14

D:=0.0015

Z:=0.103

2.3.2. Расчет статистической ошибки определения концентрации металлов путем титрования

Рассчитаем ошибку в опыте по изучению сорбции меди мхом (п.2.1.3) для исходной концентрации 0,1 моль/л (табл.2.1):

n:=3      i:= 1..n

X1:=9.85   X2:=9.86  X3:9.84 - объем раствора ЭДТА пошедшего на титрование;

X:=9.85– среднее значение;

S:=0.0007

D:=0.002

Z:=0.109