Таблица 3. Баланс металла по крупносортному стану 700.

|  | Наименование профилей | Годовая программа |  | Расходный коэффициент | Выход годного, % | Блюмы |  | Отходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обрезь |  | Угар |  |
|  |  | Тыс.т. | % |  |  | Тыс.т | % | Тыс.т | % | Тыс.т | % |
| 1 | Балки двутавровые | 50 | 10 | 1,08 | 92,6 | 54 | 10,1 | 2,9 | 5,4 | 1,1 | 2 |
| 2 | Швеллеры №10-30 | 100 | 20 | 1,09 | 91,7 | 109 | 20,4 | 6,8 | 6,3 | 2,2 | 2 |
| 3 | Рельсы узкой колеи 8-24кг/м | 150 | 30 | 1,055 | 94,8 | 158,3 | 29,6 | 5,1 | 3,2 | 3,2 | 2 |
| 4 | Сталь круглая диаметром 50-150мм. | 70 | 14 | 1,06 | 94,3 | 74,2 | 13,9 | 2,7 | 3,7 | 1,5 | 2 |
| 5 | Сталь квадратная со стороной 45-135мм. | 60 | 12 | 1,055 | 94,8 | 63,3 | 11,8 | 2,0 | 3,2 | 1,3 | 2 |
| 6 | Сталь полосовая сечением (8-20)х (130-200) | 40 | 8 | 1,07 | 93,5 | 42,8 | 8,0 | 1,9 | 4,5 | 0,9 | 2 |
| 7 | Сталь угловая равнобокая | 30 | 6 | 1,10 | 90,9 | 33 | 6,2 | 2,3 | 7,1 | 0,7 | 2 |
| 8 | ИТОГО: | 500 | 100 | 1,07 | 93,5 | 535 | 100 | 23,7 | 4,5 | 10,9 | 2 |

Таблица 1. Характеристика основного оборудования крупносортного стана 700.

| Наименование клети | Тип клети | Диаметр валков, мм. |  | Главный двигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр | Длина | Мощность, квт | Число оборотов в мин. |
| Реверсивная черновая | Дуо | 900 | 2100 | 4000 | 60-120 |
| Черновая | Трио | 800 | 1700 | 4600 | 110/180 |
| Черновая | Трио | 800 | 1700 | 4600 | 110/180 |
| Нереверсивная чистовая | Дуо | 730 | 1200 | 2100 | 135/245 |
| Нереверсивная чистовая | Дуо | 730 | 1200 | 2100 | 135/245 |

Таблица 2. Сортамент выпускаемой станом продукции.

| Наименование прокатной продукции | ГОСТ на прокатную продукцию | Марки стали и ГОСТ | Исходные заготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| Балки двутавровые Швеллеры № 10-30 Рельсы узкой колеи 8-24 кг/м Сталь круглая диаметром 50-150мм. Сталь квадратная со стороной 45-130мм Сталь полосовая сечением (8-20)*(130-200)мм Сталь угловая равнобокая № 9-20 | 8239-89 8240-89 1133-71 1133-71 103-76 | Углеродистая сталь 380-88 | Блюмы |