6 ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫВОДЫ

С целью выявления общих закономерностей для рассмотренных выше  бинарных систем, обобщим данные, полученные нами в результате термодинамического анализа. Для этого все термодинамические функции систем сведем в таблицы 52 – 60. В этих же таблицах приведены уравнения зависимости функции ϕi от концентрации рассматриваемых компонентов в расплаве, полученные из данных итоговых таблиц для каждой системы.

На рисунке 56 представлены графики вычисленных нами  функций ϕi - xi для рассмотренных систем. Для каждой системы имеем две линии - ϕ1=f(x1) и ϕ2=f(x2). Цифрами обозначены точки пересечения этих линий в расплавах:

1-(Fe – Si); 2-(Fe – Al); 3-(Fe – V); 4-(Fe – Co); 5-(Pd – W); 6-(Fe – Mn); 7-(Fe – Cu); 8-(Fe – Cr) и 9-(Fe – Sn).

Таблица 52 – Термодинамические характеристики компонентов системы Fe – Si.

| железо | кремний |
| --- | --- |
| αFe=−0,3637; | αSi=0,5233; |
| βFe=0,587; | βSi=−0,3943; |
| AFe=−8,650; | ASi=−10,755; |
| BFe=−5,438; | BSi=−4,277; |
| ΔHFe∞=−134700кДжг−ат; | ΔHSi∞=−167480кДжг−ат; |
| ΔSFeИзб.∞=−45,215Джг−ат.⋅К; | ΔSSiИзб.∞=−35,559Джг−ат.⋅К; |
| ϕFe(0)=−3,212; | ϕSi(0)=−6,478; |
| ϕFe(1)=−10,168; | ϕSi(1)=0,00; |
| ϕFe=−6,956⋅xFe−3,212; |  |
| ϕSi=6,478⋅xSi−6,478. |  |

Таблица 53 – Термодинамические характеристики компонентов системы Fe – Al.

| железо | алюминий |
| --- | --- |
| αFe=0,22; | αAl=−0,185; |
| βFe=−0,251; | βAl=0,318; |
| AFe=−8,044; | AAl=−7,275; |
| BFe=−4,018; | BAl=−4,628; |
| ΔHFe∞=−125269кДжг−ат; | ΔHAl∞=−113287кДжг−ат; |
| ΔSFeИзб.∞=−33,409Джг−ат.⋅К; | ΔSAlИзб.∞=−38,477Джг−ат.⋅К; |
| ϕFe(0)=−4,026; | ϕAl(0)=−2,647 |
| ϕFe(1)=−1,229; | ϕAl(1)=−5,415 |
| ϕFe=2,797⋅xFe−4,026; |  |
| ϕAl=−2,6474−2,7675⋅xAl. |  |

| железо | ванадий |
| --- | --- |
| αFe=−0,15; | αV=0,1721; |
| βFe=0,109; | βV=−0,0998; |
| AFe=−4,258; | AV=−4,614; |
| BFe=−2,689; | BV=−2,553; |
| ΔHFe∞=−66298кДжг−ат; | ΔHV∞=−71852кДжг−ат; |
| ΔSFeИзб.∞=−22,358Джг−ат.⋅К; | ΔSVИзб.∞=−21,223Джг−ат.⋅К; |
| ϕFe(0)=−1,569; | ϕV(0)=−2,061; |
| ϕFe(1)=−2,585; | ϕV(1)=−1,100; |
| ϕFe=−1,016⋅xFe−1,569; |  |
| ϕV=0,9601⋅xV−2,0615. |  |

Таблица 54 – Термодинамические характеристики компонентов системы Fe – V.

Таблица 55 – Термодинамические характеристики компонентов системы Fe – Co.

| железо | кобальт |
| --- | --- |
| αFe=0,0581; | αCo=−0,0545; |
| βFe=−0,0337; | βCo=0,0362; |
| AFe=−8,101; | ACo=−7,874; |
| BFe=−7,354; | BCo=−7,481; |
| ΔHFe∞=−126148кДжг−ат; | ΔHCo∞=−122620кДжг−ат; |
| ΔSFeИзб.∞=−61,144Джг−ат.⋅К; | ΔSCoИзб.∞=−62,2Джг−ат.⋅К; |
| ϕFe(0)=−0,747; | ϕCo(0)=−0,393; |
| ϕFe(1)=−0,0457; | ϕCo(1)=−1,1082; |
| ϕFe=0,7013⋅xFe−0,7466; |  |
| ϕCo=−0,7152⋅xCo−0,393. |  |

Таблица 56 – Термодинамические характеристики компонентов системы W – Pd..

| вольфрам | палладий |
| --- | --- |
| αW=−0,126; | αPd=0,141; |
| βW=0,217; | βPd=−0,183; |
| AW=−15,4359; | APd=−13,9978; |
| BW=−15,5645; | BPd=−12,1744; |
| ΔHW∞=−253,26кДжг−ат; | ΔHPd∞=−229,61кДжг−ат; |
| ΔSWИзб.∞=−129,4Джг−ат.⋅К. | ΔSPdИзб.∞=−101,2Джг−ат.⋅К. |
| ϕW(0)=0,1286; | ϕPd(0)=−1,823; |
| ϕW(1)=−4,872; | ϕPd(1)=2,633; |
| ϕW=−4,9988⋅xW+0,1268; |  |
| ϕPd=4,456⋅xPd−1,823. |  |

Таблица 57 – Термодинамические характеристики компонентов системы Fe – Mn.

| железо | марганец |
| --- | --- |
| αFe=0,034; | αMn=−0,0318; |
| βFe=−0,05; | βMn=0,0548; |
| AFe=2,4994; | AMn=2,4596; |
| BFe=2,118; | BMn=2,1754; |
| ΔHFe∞=38923кДжг−ат; | ΔHMn∞=38301кДжг−ат; |
| ΔSFeИзб.∞=17,61Джг−ат.⋅К; | ΔSMnИзб.∞=18,09Джг−ат.⋅К; |
| ϕFe(0)=0,3814; | ϕMn(0)=0,2842; |
| ϕFe(1)=0,1877; | ϕMn(1)=0,478; |
| ϕFe=−0,1933⋅xFe+0,3814; |  |
| ϕMn=0,1934⋅xMn+0,2842. |  |

Таблица 58 – Термодинамические характеристики компонентов системы Fe – Cr.

| железо | хром |
| --- | --- |
| αFe=−0,0715; | αCr=0,0765; |
| βFe=0,0465; | βCr=−0,0444; |
| AFe=8,827; | ACr=9,161; |
| BFe=8,476; | BCr=8,286; |
| ΔHFe∞=120949кДжг−ат; | ΔHCr∞=125519кДжг−ат; |
| ΔSFeИзб.∞=70,466Джг−ат.⋅К; | ΔSCrИзб.∞=68,889Джг−ат.⋅К; |
| ϕFe(0)=0,351; | ϕCr(0)=0,875; |
| ϕFe(1)=1,407; | ϕCr(1)=−0,161; |
| ϕFe=1,056⋅xFe+0,351; |  |
| ϕCr=0,875−1,036⋅xCr. |  |

Таблица 59 – Термодинамические характеристики компонентов системы Fe – Cu.

| железо | медь |
| --- | --- |
| αFe=0,3391; | αCu=−0,2647; |
| βFe=−0,1967; | βCr=0,236; |
| AFe=2,2117; | ACu=1,9045; |
| BFe=0,3542; | BCu=0,3944; |
| ΔHFe∞=34441кДжг−ат; | ΔHCu∞=29657кДжг−ат; |
| ΔSFeИзб.∞=2,9848Джг−ат.⋅К; | ΔSCuИзб.∞=3,279Джг−ат.⋅К; |
| ϕFe(0)=1,8575; | ϕCu(0)=1,51; |
| ϕFe(1)=1,2107; | ϕCu(1)=2,271; |
| ϕFe=−0,6468⋅xFe+1,8575; |  |
| ϕCu=0,761⋅xCu+1,51. |  |

Таблица 60 – Термодинамические характеристики компонентов системы Fe – Sn.

| железо | олово |
| --- | --- |
| αFe=0,4146; | αSn=−0,3075; |
| βFe=−0,2405; | βSn=0,30; |
| AFe=3,2814; | ASn=2,7452; |
| BFe=0,9877; | BSn=1,1238; |
| ΔHFe∞=42914кДжг−ат; | ΔHSn∞=35901кДжг−ат; |
| ΔSFeИзб.∞=8,212Джг−ат.⋅К; | ΔSSnИзб.∞=9,393Джг−ат.⋅К; |
|  | ϕSn(0)=1,6154; |
| ϕFe(1)=1,019; | ϕSn(1)=3,095; |
| ϕFe=2,2937−1,2745⋅xFe; |  |
| ϕSn=1,4796⋅xSn+1,6154. |  |

1-(Fe – Si); 2-(Fe – Al); 3-(Fe – V); 4-(Pd – W); 5-(Fe – Co); 6-(Fe – Mn); 7-(Fe – Cr); 8-(Fe – Cu); 9-(Fe – Sn).

Сплошные линии – 
;

Пунктирные линии – 
.

Рисунок 56 – Поведение функций 
в некоторых системах  с изменением концентрации компонентов.

1

2

3

8

4

5

9

6

7

Как уже говорилось, при αi>0 функция ϕi по абсолютному значению должна убывать, и наоборот. Сплошные линии на рисунке 56 относятся к компоненту у которого αi>0, пунктирные – к компоненту с αi<0.

Каждой точке пересечения линий соответствует свое значение  ϕi. Значения ϕi в точках пересечения обозначим ϕП. Таким образом, приравняв друг к другу уравнения линейных функций ϕi обоих компонентов бинарного раствора мы найдем значения концентраций  этих компонентов в точках пересечения графиков их функций ϕ. Значения концентраций, соответствующих точкам пересечения графиков обозначим xП.

Результаты вычислений  xП и соответствующие этим концентрациям ϕП приведены в таблице 61. Во всех системах прямые пересекаются примерно при одинаковых значениях xП. В среднем xП=0,243.

| Система | xП | ϕП1 | ϕП2 | ϕПсредн. | Δϕi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-(Fe – Si) | 0,243 | -4,902 | -4,904 | -4,903 | 10,168 |
| 2-(Fe – Al) | 0,248 | -3,332 | -3,334 | -3,333 | 4,186 |
| 3-(Fe – V) | 0,249 | -1,822 | -1,822 | -1,822 | 1,485 |
| 4-(Pd – W) | 0,206 | -0,903 | -0,905 | -0,904 | 7,505 |
| 5-(Fe – Co) | 0,250 | -0,572 | -0,572 | -0,572 | 1,0625 |
| 6-(Fe – Mn) | 0,251 | 0,333 | 0,333 | 0,333 | 0,5903 |
| 7-(Fe – Cr) | 0,250 | 0,615 | 0,616 | 0,6155 | 1,568 |
| 8-(Fe – Cu) | 0,247 | 1,698 | 1,698 | 1,698 | 1,060 |
| 9-(Fe – Sn) | 0,246 | 1,980 | 1,979 | 1,9795 | 2,076 |
| Средн. знач. | 0,243 |  |  |  |  |

Из рисунка 56 видно, что чем большее отклонение от идеальности имеет система, тем на больший угол расходятся рассматриваемые прямые. Угол между прямыми можно характеризовать величиной  Δϕi=ϕ1(1)−ϕ2(1) ,  т.е. абсолютным значением разности функций ϕi при концентрациях компонентов→1. Значения Δϕi для рассматриваемых систем приведены в таблице 61.

Таблица 61 – обобщенные данные для рассматриваемых бинарных систем.

Построим график в координатах  ϕП−Δϕi (см. рисунок 57). Из этого рисунка видно, что зависимость между ϕП и Δϕi может быть описана в общем виде уравнением параболы второй степени:

Δϕi=c⋅ϕП2

(133)

Вычислим значение коэффициента с  в уравнении (133) методом наименьших квадратов. Формула для вычислений:

с=ϕП2⋅ΔϕiϕП4

(134)

Таблица 62 – Расчетные данные для отрицательных значений ϕП.

| функция | Значения ϕП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -4,903 | -3,999 | -1,822 | -0,572 |  |
| χП2 | 24,039 | 11,109 | 3,320 | 0,327 | ----- |
| χП4 | 557,890 | 123,410 | 11,020 | 0,107 | 692,427 |
| Δϕi | 10,168 | 4,186 | 1,485 | 1,0625 | ----- |
| ϕП2⋅Δϕi | 244,429 | 46,502 | 4,930 | 0,347 | 296,208 |

# Подставив данные из этой таблицы в уравнение (134) получим:

с=296,208692,427=0,428

Таким образом, для отрицательных значений ϕП имеем:

Δϕi(−)=0,428⋅ϕП2

(135)

Для положительных значений ϕП составим такую же таблицу.

Таблица 63 – Расчетные данные для положительных значений ϕП.

| функция | Значения ϕП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,333 | 0,6155 | 1,698 | 1,9795 |  |
| χП2 | 0,111 | 0,379 | 2,883 | 3,918 | ----- |
| χП4 | 0,012 | 0,1435 | 8,313 | 15,354 | 23,8225 |
| Δϕi | 0,2903 | 1,568 | 1,060 | 2,076 | ----- |
| ϕП2⋅Δϕi | 0,032 | 0,594 | 3,056 | 8,134 | 11,816 |

Для положительных значений ϕП имеем:

Δϕi(+)=0,496⋅ϕП2

(136)

Вычислим значения функции Δϕi по уравнениям (135) и (136) и занесем их в таблицу 64.

Таблица 64 – Значения функции Δϕi.

| ϕП(−) | -5,0 | -4,5 | -4,0 | -3,5 | -3,0 | -2,5 | -2,0 | -1,5 | -1,0 | -0, 5 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Δϕi | 10,70 | 8,667 | 6,848 | 5,243 | 3,852 | 2,675 | 1,712 | 0,963 | 0,428 | 0,107 | 0,00 |
| ϕП(+) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | --- |
| Δϕi | 0,124 | 0,496 | 1,116 | 1,984 | 3,100 | 4,464 | 6,076 | 7,936 | 10,044 | 12,40 | --- |

Значения Δϕi, приведенные в данной таблице, нанесены на рисунок 57.

Итак, в целом, по данной работе можно сделать следующие выводы:

1 – на примере систем с различными отклонениями от идеальности, нами доказана применимость уравнения (98), полученного автором работы [9], к нахождению всех термодинамических характеристик раствора, основываясь лишь на данных об активности (или какой-либо другой характеристике) одного из компонентов этой системы;

2 – опробован графический способ определения коэффициентов альфа и бета в концентрационном уравнении (98);

3 – расчеты подтверждают тот факт, что точки пересечения графиков функций ϕ для обоих компонентов во всех рассмотренных нами бинарных металлических системах соответствуют концентрациям компонентов близким, в среднем, к  0,245;

4 – нами показано, что экспериментальные данные в виде точек в  координатной плоскости ϕП−Δϕi ложатся на кривую, описываемую уравнением параболы второй степени. Однако, как видно из рисунка 57, знакопеременная система W – Pd (точка 4) не описывается ни уравнением (135), ни (136). Причины этого нам пока не ясны. Вероятно, это результат недостаточной корректности исходных данных.

1-(Fe – Si); 2-(Fe – Al); 3-(Fe – V); 4-( Pd – W); 5-( Fe – Co); 6-(Fe – Mn); 7-(Fe – Cr); 8-(Fe – Cu); 9-(Fe – Sn).

Рисунок 57 – Зависимость функции 
 от величины 
 в некоторых металлических бинарных расплавах.

1

2

3

8

5

4

9

6

7