6 СИСТЕМЫ С РАЗЛИЧНЫМ ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ ИДЕАЛЬНОСТИ

6.1 Системы с положительным отклонением от идеальности.

6.1.1 Система Fe – Mn.

# Исходные данные.  Исходные данные, взятые из разных источников, представлены в таблице 22.

Таблица 22 – Исходные данные для марганца.

| Функция | xMn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| aMn [21] | 0,124 | 0,242 | 0,364 | 0,46 | 0,54 | 0,634 | 0,708 | 0,81 | 0,905 |
| aMn [25] | 0,137 | 0,257 | 0,363 | 0,46 | 0,552 | 0,638 | 0,725 | 0,813 | 0,904 |
| aMn [26] | 0,122 | 0,239 | 0,351 | 0,455 | 0,552 | 0,644 | 0,731 | 0,817 | 0,905 |
| aMn средн. | 0,128 | 0,246 | 0,359 | 0,460 | 0,548 | 0,639 | 0,721 | 0,813 | 0,905 |
| xMn2 | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,25 | 0,36 | 0,49 | 0,64 | 0,81 |
| ϕMn | 0,305 | 0,323 | 0,366 | 0,388 | 0,367 | 0,394 | 0,328 | 0,403 | 0,554 |
| xMn⋅ϕMn | 0,030 | 0,065 | 0,11 | 0,155 | 0,183 | 0,236 | 0,230 | 0,322 | 0,499 |

Рисунок 37 – Функция 
 в расплаве Fe - Mn.

По этим данным построим график зависимости функции ϕMn от концентрации марганца в расплаве (рисунок 37).

Корректировка данных.

Уравнение прямой для функции ϕMn будет выглядеть так:

ϕMn=0,1934⋅xMn+0,2842

(127)

Таблица 23 – Скорректированные исходные данные для марганца.

| xMn | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕMn | 0,2842 | 0,304 | 0,323 | 0,342 | 0,362 | 0,381 | 0,400 | 0,420 | 0,439 | 0,458 | 0,478 |
| aMn | 0,00 | 0,128 | 0,246 | 0,355 | 0,456 | 0,550 | 0,640 | 0,727 | 0,814 | 0,904 | 1,00 |

Термодинамические характеристики компонентов. Вычисленные термодинамические характеристики марганца в расплаве Fe – Mn :

| αMn=−0,0318; | βMn=0,0548; |  |
| --- | --- | --- |
| AMn=2,4596; | BMn=2,1754; |  |
| ΔHMn∞=38301кДжг−ат; | ΔSMnИзб.∞=18,09Джг−ат.⋅К. |  |

| Характеристики железа: αFe=0,034; | βFe=−0,05; |  |
| --- | --- | --- |
| AFe=2,4994; | BFe=2,118; |  |
| ΔHFe∞=38923кДжг−ат; | ΔSFeИзб.∞=17,61Джг−ат.⋅К. |  |

| Функция |  |  | Концентрация марганца в расплаве - xMn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| р а с ч е т | ϕMn |  | 0,2842 | 0,304 | 0,324 | 0,343 | 0,363 | 0,382 | 0,401 | 0,421 | 0,440 | 0,459 | 0,478 |
|  | lnγMn |  | 0,2842 | 0,246 | 0,207 | 0,168 | 0,131 | 0,095 | 0,064 | 0,038 | 0,018 | 0,005 | 0,00 |
|  | γMn |  | 1,329 | 1,279 | 1,23 | 1,183 | 1,139 | 1,10 | 1,066 | 1,039 | 1,018 | 1,005 | 1,00 |
|  | aMn |  | 0,00 | 0,128 | 0,246 | 0,355 | 0,456 | 0,55 | 0,64 | 0,727 | 0,814 | 0,904 | 1,00 |
| опыт |  | ϕMn | - - - - | 0,305 | 0,323 | 0,366 | 0,388 | 0,367 | 0,394 | 0,328 | 0,403 | 0,554 | - - - - |
|  |  | aMn | 0,00 | 0,128 | 0,246 | 0,359 | 0,460 | 0,548 | 0,639 | 0,721 | 0,813 | 0,905 | 1,00 |

Таблица 24 – Вычисленные термодинамические характеристики марганца в расплаве Fe – Mn   при Т=1873 К.

Таблица 25 – Вычисленные термодинамические характеристики железа в расплаве Fe – Mn   при Т=1873 К.

| Функция |  |  | Концентрация железа в расплаве - xFe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| р а с ч е т | ϕFe |  | 0,3814 | 0,362 | 0,343 | 0,324 | 0,305 | 0,285 | 0,266 | 0,246 | 0,227 | 0,207 | 0,1877 |
|  | lnγFe |  | 0,3814 | 0,293 | 0,220 | 0,159 | 0,110 | 0,071 | 0,043 | 0,022 | 0,009 | 0,002 | 0,00 |
|  | γFe |  | 1,463 | 1,341 | 1,246 | 1,172 | 1,116 | 1,074 | 1,043 | 1,022 | 1,009 | 1,002 | 1,00 |
|  | aFe |  | 0,00 | 0,134 | 0,249 | 0,352 | 0,446 | 0,537 | 0,626 | 0,716 | 0,807 | 0,902 | 1,00 |
| опыт |  | ϕFe |  |  | н е т |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | aFe |  | д а н н ы х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сплошные линии – расчет;

точки – исходные литературные данные.

Рисунок 38 – Активности железа и марганца в системе Fe – Mn  при Т=1973 К

Сплошные линии – расчет;

Пунктирная линия – литературные данные.

Рисунок 39 – Поведение функций 
 и 
 с изменением концентрации компонентов.

0,2842

0,3814

0,478

0,1877

6.1.2 Система Fe – Sn.

# Исходные данные.  Исходные данные, взятые из разных источников, для обоих компонентов раствора  Fe – Sn  представлены в таблице 26.

| xSn | ## олово |  |  | # железо |  |  | средние значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aSn [27] | aSn [28] | aSn [29] | aFe [27] | aFe [28] | aFe [29] |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | aSn | aFe |
| 0,1 | 0,415 | 0,350 | 0,540 | 0,91 | 0,920 | 0,910 | 0,435 | 0,913 |
| 0,2 | 0,70 | 0,680 | 0,750 | 0,825 | 0,860 | 0,830 | 0,710 | 0,838 |
| 0,3 | 0,89 | 0,870 | 0,870 | 0,780 | 0,790 | 0,755 | 0,877 | 0,782 |
| 0,4 | 0,91 | 0,920 | 0,920 | 0,755 | 0,760 | 0,760 | 0,917 | 0,758 |
| 0,5 | 0,925 | 0,930 | 0,930 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,928 | 0,760 |
| 0,6 | 0,915 | 0,930 | 0,930 | 0,760 | 0,750 | 0,760 | 0,925 | 0,757 |
| 0,7 | 0,93 | 0,940 | 0,940 | 0,750 | 0,745 | 0,750 | 0,937 | 0,748 |
| 0,8 | 0,97 | 0,955 | 0,960 | 0,710 | 0,710 | 0,720 | 0,962 | 0,713 |
| 0,9 | 0,98 | 0,970 | 0,975 | 0,675 | 0,620 | 0,675 | 0,975 | 0,657 |

Таблица 26 – Исходные данные по активности компонентов в растворе Fe – Sn.

# По средним значениям активности компонентов вычислим их коэффициенты активности и функции .

# Таблица 27 – Обработанные исходные данные для системы Fe – Sn при Т=1873 К.

| ## железо |  |  |  | # олово |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # xFe | aFe | γFe | # ϕFe | # xSn | # aSn | # γSn | # ϕSn |
| # 0,1 | # 0,657 | # 6,570 | # 2,324 | # 0,1 | # 0,435 | # 4,350 | # 1,815 |
| # 0,2 | # 0,713 | # 3,565 | # 1,986 | # 0,2 | # 0,710 | # 3,550 | # 1,980 |
| # 0,3 | # 0,748 | # 2,493 | # 1,865 | # 0,3 | # 0,877 | # 2,923 | # 2,189 |
| # 0,4 | # 0,757 | # 1,892 | # 1,772 | # 0,4 | # 0,917 | # 2,292 | # 2,305 |
| # 0,5 | # 0,760 | # 1,52 | # 1,675 | # 0,5 | # 0,928 | # 1,865 | # 2,474 |
| # 0,6 | # 0,758 | # 1,263 | # 1,461 | # 0,6 | # 0,925 | # 1,542 | # 2,705 |
| # 0,7 | # 0,782 | # 1,117 | # 1,231 | # 0,7 | # 0,937 | # 1,339 | # 3,240 |
| # 0,8 | # 0,838 | # 1,047 | # 1,160 | # 0,8 | # 0,962 | # 1,202 | # 4,610 |
| # 0,9 | # 0,913 | # 1,014 | # 1,434 | # 0,9 | # 0,975 | # 1,083 | # 8,004 |

# По данным таблицы 27 построим рисунки 40 и 41.

Рисунок 40 – Графики активности железа и олова в системе Fe – Sn  при Т=1973 К, построенные по исходным данным

Рисунок 41 – Графики функций 
 и 
 , построенные по исходным данным.

# Из рисунка 41 видно, что прямопропорциональной зависимости более соответствует функция ϕFe. Следовательно, за основу дальнейших расчетов примем характеристики железа.

Корректировка данных.

Уравнение прямой для функции ϕFe будет выглядеть так:

ϕFe=2,2937−1,2745⋅xFe

(128)

Таблица 28 – Скорректированные исходные данные для железа.

| xFe | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕFe | 2,2937 | 2,166 | 2,039 | 1,911 | 1,784 | 1,656 | 1,529 | 1,402 | 1,274 | 1,147 | 1,019 |
| aFe | 0,0 | 0,578 | 0,737 | 0,765 | 0,760 | 0,757 | 0,766 | 0,794 | 0,842 | 0,910 | 1,00 |

Термодинамические характеристики компонентов. Вычисленные термодинамические характеристики железа в расплаве Fe – Sn :

| αFe=0,4146; | βFe=−0,2405; |  |
| --- | --- | --- |
| AFe=3,2814; | BFe=0,9877; |  |
| ΔHFe∞=42914кДжг−ат; | ΔSFeИзб.∞=8,212Джг−ат.⋅К. |  |

Характеристики олова:

| αSn=−0,3075; | βSn=0,30; |  |
| --- | --- | --- |
| ASn=2,7452; | BSn=1,1238; |  |
| ΔHSn∞=35901кДжг−ат; | ΔSSnИзб.∞=9,393Джг−ат.⋅К. |  |

Таблица 29 – Вычисленные термодинамические характеристики железа в расплаве Fe – Sn   при Т=1873 К.

| Функция | Концентрация железа в расплаве - xFe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 |  |  | 0,7 |  | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ϕFe | 2,2937 | 2,139 | 1,993 | 1,854 |  |  | 1,722 | 1,595 | 1,473 |  |  | 1,356 |  | 1,241 | 1,129 | 1,019 |
| lnγFe | 2,2937 | 1,732 | 1,275 | 0,908 |  |  | 0,620 | 0,399 | 0,236 |  |  | 0,122 |  | 0,05 | 0,011 | 0,00 |
| γFe | 9,912 | 5,654 | 3,579 | 2,480 |  |  | 1,859 | 1,490 | 1,266 |  |  | 1,13 |  | 1,051 | 1,011 | 1,00 |
| aFe | 0,0 | 0,565 | 0,716 | 0,744 |  |  | 0,743 | 0,745 | 0,760 |  |  | 0,791 |  | 0,841 | 0,910 | 1,00 |
| ΔHFe=кДжг−ат; | 42914 | 33377 | 25362 |  | 18702 | 13251 |  | 8886 |  | 5498 | 2993 |  |  | 1289 | 313 | 0,00 |
| ΔSFeИзб.=Джг−ат.⋅К. | 8,212 | 6,816 | 5,521 |  | 4,337 | 3,271 |  | 2,334 |  | 1,535 | 0,889 |  | 0,407 |  | 0,105 | 0,00 |

| Функция | Концентрация олова в расплаве - xSn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ϕSn | 1,6154 | 1,735 | 1,859 | 1,988 | 2,121 | 2,262 | 2,409 | 2,564 | 2,790 | 2,906 | 3,095 |
| lnγSn | 1,615 | 1,406 | 1,19 | 0,974 | 0,764 | 0,565 | 0,385 | 0,231 | 0,109 | 0,029 | 0,00 |
| γSn | 5,03 | 4,078 | 3,287 | 2,648 | 2,146 | 1,760 | 1,470 | 1,260 | 1,115 | 1,029 | 1,00 |
| aSn | 0,0 | 0,408 | 0,657 | 0,795 | 0,859 | 0,880 | 0,882 | 0,882 | 0,892 | 0,927 | 1,00 |
| ΔHSn=кДжг−ат; | 35901 | 30002 | 24482 | 19379 | 14737 | 10606 | 7044 | 4117 | 1905 | 496 | 0,00 |
| ΔSSnИзб.=Джг−ат.⋅К. | 9,393 | 7,387 | 5,671 | 4,223 | 3,019 | 2,042 | 1,274 | 0,699 | 0,303 | 0,074 | 0,00 |

Таблица 30 – Вычисленные термодинамические характеристики олова в расплаве Fe – Sn   при Т=1873 К.

Сплошные линии – расчет;

точки – исходные литературные данные.

Рисунок 42 – Активности железа и олова в системе Fe – Sn  при Т=1973 К

Сплошные линии – расчет;

точки – литературные данные.

Рисунок 43 – Поведение функций 
 и 
 с изменением концентрации компонентов.

1,615

2,294

3,095

1,02

6.1.3 Система Fe – Cr.

Исходные данные. Исходные данные взяты из литературного источника [18].

| Функция | Концентрация хрома в расплаве – xCr. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| −ΔGCr,ккалг−ат | 5398 | 3989 | 3010 | 2436 | 2007 | 1529 | 1003 | 669 | 323 |
| aCr | 0,192 | 0,296 | 0,399 | 0,475 | 0,542 | 0,627 | 0,736 | 0,815 | 0,906 |
| ϕCr=lnγCr(1-xCr)2 | 0,805 | 0,613 | 0,582 | 0,477 | 0,323 | 0,275 | 0,557 | 0,464 | 0,664 |

Таблица 31 – Исходные данные для системы Fe – Cr при 1873 К.

По этим данным построим график функции ϕCr (см. рисунок 44).

Рисунок 44 – Функция   
  в расплаве Fe - Cr.

Корректировка данных. В процессе корректировки данных точки, обведенные не графике кругами, мы в расчет не принимаем.

Уравнение прямой для функции ϕCr:

ϕCr=0,875−1,036⋅xCr

(129)

Таблица 32 – Скорректированные исходные данные для хрома.

| xCr | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕCr | 0,875 | 0,771 | 0,668 | 0,564 | 0,461 | 0,357 | 0,253 | 0,150 | 0,046 | -0,057 | -0,161 |
| aCr | 0,00 | 0,187 | 0,307 | 0,396 | 0,472 | 0,547 | 0,625 | 0,710 | 0,801 | 0,899 | 1,00 |

Термодинамические характеристики компонентов. Вычисленные термодинамические характеристики хрома в расплаве Fe – Cr :

| αCr=0,0765; | βCr=−0,0444; |  |
| --- | --- | --- |
| ACr=9,161; | BCr=8,286; |  |
| ΔHCr∞=125519кДжг−ат; | ΔSCrИзб.∞=68,889Джг−ат.⋅К. |  |

Характеристики железа:

| αFe=−0,0715; | βFe=0,0465; |  |
| --- | --- | --- |
| AFe=8,827; | BFe=8,476; |  |
| ΔHFe∞=120949кДжг−ат; | ΔSFeИзб.∞=70,466Джг−ат.⋅К. |  |

| Функция | Концентрация хрома в расплаве - xCr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ϕCr | 0,875 | 0,768 | 0,663 | 0,558 | 0,453 | 0,349 | 0,246 | 0,144 | 0,042 | -0,06 | -0,161 |
| lnγCr | 0,875 | 0,622 | 0,424 | 0,273 | 0,163 | 0,087 | 0,039 | 0,013 | 0,002 | -0,006 | 0,00 |
| γCr | 2,399 | 1,864 | 1,529 | 1,314 | 1,177 | 1,091 | 1,040 | 1,013 | 1,002 | 0,999 | 1,00 |
| aCr | 0,00 | 0,186 | 0,306 | 0,394 | 0,471 | 0,546 | 0,624 | 0,709 | 0,801 | 0,899 | 1,00 |
| ΔHCr=кДжг−ат; | 125519 | 100899 | 79122 | 60124 | 43845 | 30224 | 19202 | 10723 | 4731 | 1174 | 0,00 |
| ΔSCrИзб.=Джг−ат.⋅К. | 68,889 | 56,049 | 44,484 | 34,211 | 25,248 | 17,613 | 11,324 | 6,399 | 2,857 | 0,718 | 0,00 |

Таблица 33 – Вычисленные термодинамические характеристики хрома в расплаве Fe – Cr   при Т=1873 К.

Таблица 34 – Вычисленные термодинамические характеристики железа в расплаве Fe – Cr   при Т=1873 К.

| Функция | Концентрация железа в расплаве - xFe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 |  |  | 0,7 |  | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ϕFe | 0,351 | 0,454 | 0,557 | 0,661 |  |  | 0,766 | 0,871 | 0,977 |  |  | 1,083 |  | 1,191 | 1,299 | 1,407 |
| lnγFe | 0,351 | 0,368 | 0,357 | 0,324 |  |  | 0,276 | 0218 | 0,156 |  |  | 0,097 |  | 0,048 | 0,013 | 0,00 |
| γFe | 1,42 | 1,444 | 1,428 | 1,383 |  |  | 1,317 | 1,243 | 1,169 |  |  | 1,102 |  | 1,049 | 1,013 | 1,00 |
| aFe | 0,00 | 0,144 | 0,286 | 0,415 |  |  | 0,527 | 0,622 | 0,701 |  |  | 0,772 |  | 0,839 | 0,912 | 1,00 |
| ΔHFe=кДжг−ат; | 120949 | 98674 | 78530 |  | 60564 | 44824 |  | 31358 |  | 20219 | 11459 |  |  | 5131 | 1293 | 0,00 |
| ΔSFeИзб.=Джг−ат.⋅К. | 70,466 | 56,813 | 44,683 |  | 34,053 | 24,905 |  | 17,216 |  | 10,969 | 6,142 |  | 2,718 |  | 0,676 | 0,00 |

Сплошные линии – расчет;

точки – исходные литературные данные.

Рисунок 45 – Активности железа и хрома в системе Fe – Cr  при Т=1973 К

Сплошные линии – расчет;

точки – литературные данные.

Рисунок 46 – Поведение функций 
 и 
 с изменением концентрации компонентов.

0,351

0,857

1,407

-0,161

6.2 Системы с отрицательным отклонением от идеальности.

6.2.1 Система Fe – Al.

# Исходные данные.  Исходные данные [30] для алюминия получены методом ЭДС; данные для Fe вычислены графически.

Таблица 35 – Исходные данные по коэффициентам активности компонентов в растворе Fe – Al, при Т=1876 К.

|  | Концентрация железа в расплаве – xFe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| γFe | 0,011 | 0,042 | 0,124 | 0,234 | 0,337 | 0,550 | 0,733 | 0,875 | 0,968 |
| γAl | 0,946 | 0,820 | 0,682 | 0,525 | 0,376 | 0,266 | 0,184 | 0,118 | 0,081 |

# Таблица 36 – Обработанные исходные данные для системы Fe – Al.

| ## железо |  |  |  | # алюминий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # xFe | γFe | aFe | # ϕFe | # xAl | # γAl | # aAl | # ϕAl |
| # 0,1 | 0,011 | 0,0011 | -5,568 | # 0,1 | 0,081 | 0,0081 | -3,103 |
| # 0,2 | # 0,042 | # 0,0084 | # -4,953 | # 0,2 | # 0,118 | # 0,0236 | # -3,339 |
| # 0,3 | # 0,124 | # 0,0372 | # -4,260 | # 0,3 | # 0,184 | # 0,0552 | # -3,455 |
| # 0,4 | # 0,234 | # 0,0936 | # -4,035 | # 0,4 | 0,266 | 0,1064 | -3,678 |
| # 0,5 | # 0,337 | # 0,168 | # -4,351 | # 0,5 | # 0,376 | # 0,188 | # -3,913 |
| # 0,6 | # 0,550 | # 0,330 | # -3,736 | # 0,6 | # 0,525 | # 0,315 | # -4,027 |
| # 0,7 | # 0,733 | # 0,513 | # -3,451 | # 0,7 | 0,682 | 0,477 | -4,253 |
| # 0,8 | # 0,875 | 0,70 | -3,338 | # 0,8 | # 0,820 | # 0,656 | # -4,961 |
| # 0,9 | 0,968 | # 0,871 | # -3,252 | # 0,9 | # 0,946 | # 0,851 | # -5,551 |

# По данным таблицы 36 построен рисунок 47, из которого видно, что дальнейшие расчеты следует вести по данным алюминия.

# Корректировка данных.

Уравнение прямой для функции ϕAl будет выглядеть так:

(130)

ϕAl=−2,6474−2,7675⋅xAl

Таблица 37 – Скорректированные исходные данные для алюминия.

| xAl | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕAl | -2,647 | -2,924 | -3,201 | -3,478 | -3,754 | -4,031 | -4,308 | -4,585 | -4,861 | -5,138 | -5,415 |
| aAl | 0,00 | 0,0094 | 0,0258 | 0,055 | 0,1035 | 0,183 | 0,301 | 0,463 | 0,659 | 0,855 | 1,00 |

Рисунок 47 – Графики функций 
 и 
 , построенные по исходным данным.

Термодинамические характеристики компонентов. Вычисленные термодинамические характеристики алюминия в расплаве Fe – Al :

| αAl=−0,185; | βAl=0,318; |  |
| --- | --- | --- |
| AAl=−7,275; | BAl=−4,628; |  |
| ΔHAl∞=−113287кДжг−ат; | ΔSAlИзб.∞=−38,477Джг−ат.⋅К. |  |

| Характеристики железа: αFe=0,22; | βFe=−0,251; |  |
| --- | --- | --- |
| AFe=−8,044; | BFe=−4,018; |  |
| ΔHFe∞=−125269кДжг−ат; | ΔSFeИзб.∞=−33,409Джг−ат.⋅К. |  |

| Функция | Концентрация алюминия в расплаве - xAl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ϕAl | -2,647 | -2,927 | -3,203 | -3,478 | -3,751 | -4,023 | -4,297 | -4,572 | -4,849 | -5,130 | -5,425 |
| lnγAl | -2,647 | -2,371 | -2,050 | -1,704 | -1,305 | -1,006 | -0,688 | -0,411 | -0,194 | -0,051 | 0,00 |
| γAl | 0,071 | 0,093 | 0,129 | 0,182 | 0,259 | 0,366 | 0,503 | 0,663 | 0,824 | 0,950 | 1,00 |
| aAl | 0,00 | 0,009 | 0,026 | 0,055 | 0,104 | 0,183 | 0,302 | 0,464 | 0,659 | 0,855 | 1,00 |
| ΔHAl=кДжг−ат; | -113287 | -93492 | -75289 | -58773 | -44042 | -31209 | -20389 | -11713 | -5319 | -1359 | 0,00 |
| ΔSAlИзб.=Джг−ат.⋅К. | -38,477 | -30,206 | -23,153 | -17,212 | -12,289 | -8,30 | -5,170 | -2,832 | -1,227 | -0,299 | 0,00 |

Таблица 38 – Вычисленные термодинамические характеристики алюминия в расплаве Fe – Al   при Т=1873 К.

Таблица 39 – Вычисленные термодинамические характеристики железа в расплаве Fe – Al   при Т=1873 К.

| Функция | Концентрация железа в расплаве - xFe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 |  |  | 0,7 |  | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ϕFe | -4,026 | -3,749 | -3,475 | -3,201 |  |  | -2,927 | -2,652 | -2,376 |  |  | -2,096 |  | -1,813 | -1,524 | -1,229 |
| lnγFe | -4,026 | -3,037 | -2,224 | -1,568 |  |  | -1,054 | -0,663 | -0380 |  |  | -0,189 |  | -0,073 | -0,015 | 0,00 |
| γFe | 0,018 | 0,048 | 0,108 | 0,208 |  |  | 0,349 | 0,515 | 0,684 |  |  | 0,828 |  | 0,930 | 0,985 | 1,00 |
| aFe | 0,00 | 0,005 | 0,022 | 0,063 |  |  | 0,139 | 0,258 | 0,410 |  |  | 0,580 |  | 0,744 | 0,886 | 1,00 |
| ΔHFe=кДжг−ат; | -125269 | -99284 | -76793 |  | -57581 | -41449 |  | -28214 |  | -17706 | -9770 |  |  | -4261 | -1046 | 0,00 |
| ΔSFeИзб.=Джг−ат.⋅К. | -33,409 | -27,758 | 22,512 |  | -17,703 | -13,370 |  | -9,551 |  | -6,293 | -3,648 |  | -1,672 |  | -0,432 | 0,00 |

Сплошные линии – расчет;

точки – исходные литературные данные.

Рисунок 48 – Активности железа и алюминия в системе Fe – Al  при Т=1973 К

Сплошные линии – расчет;

точки – литературные данные.

Рисунок 49 – Поведение функций 
 и 
 с изменением концентрации компонентов.

-2,647

-4,026

-5,415

-1,229

6.2.2 Система Fe – Co.

Исходные данные.

Таблица 40 – Литературные данные по [31] при 1873 К.

| xCo | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aCo | 0,05 | 0,10 | 0,17 | 0,23 | 0,325 | 0,44 | 0,58 | 0,74 | 0,89 |
| aFe | 0,90 | 0,80 | 0,67 | 0,56 | 0,43 | 0,30 | 0,175 | 0,09 | 0,03 |

|  |  | Концентрация компонента в расплаве – xi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| функция | 0,2 |  |  | 0,4 |  | 0,6 |  | 0,8 |  | 1,0 |  |
| γi | Расч. |  | Литер. | Расч. | Литер. | Расч. | Литер. | Расч. | Литер. | Расч. | Литер. |
| γFe | 0,82 |  | 0,96 | 0,89 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,0 | 1,0 |
| γCo | 0,74 |  | 1,01 | 0,9 | 1,02 | 0,95 | 1,03 | 0,98 | 1,04 | 1,0 | 1,0 |
| γFeсред. | 0,890 |  |  | 0,930 |  | 0,950 |  | 0,985 |  | 1,00 |  |
| γCoсред. | 0,875 |  |  | 0,960 |  | 0,990 |  | 1,010 |  | 1,00 |  |
| aFeсруд. | 0,178 |  |  | 0,372 |  | 0,570 |  | 0,788 |  | 1,00 |  |
| аCoсред. | 0,175 |  |  | 0,384 |  | 0,594 |  | 0,808 |  | 1,00 |  |

Таблица 41 – Данные из литературного источника [11] при 1873 К.

Таблица 42 – Средние значения aCo и aFe по данным литературных источников [31] и [11].

| активность |  | концентрация кобальта в расплаве - xCo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,2 | 0, 3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| [31] | aCo | 0,050 | 0,1000 | 0,1700 | 0,230 | 0,3250 | 0,440 | 0,5800 | 0,740 | 0,890 |
|  | aFe | 0,900 | 0,8000 | 0,6900 | 0,560 | 0,4300 | 0,300 | 0,1750 | 0,090 | 0,030 |
| [11] | aCo | 0,080 | 0,1750 | 0,2700 | 0,384 | 0,4900 | 0,594 | 0,7500 | 0,808 | 0,910 |
|  | aFe | 0,900 | 0,7880 | 0,6750 | 0,570 | 0,4900 | 0,372 | 0,2700 | 0,178 | 0,100 |
| средн. знач. | aCo | 0,065 | 0,1375 | 0,2200 | 0,307 | 0,4075 | 0,517 | 0,6650 | 0,774 | 0,900 |
|  | aFe | 0,900 | 0,7940 | 0,6825 | 0,565 | 0,4450 | 0,336 | 0,2225 | 0,134 | 0,065 |

Рисунок 50 – Активности железа и кобальта в системе Fe – Co  при Т=1973 К по данным [11], таблицы 41.

0,08

0,594

0,49

0,175

0,27

0,384

0,75

0,91

0,808

0,46

0,9

0,788

0,675

0,57

0,372

0,27

0,187

0,10

По данным таблицы 42 вычислим значения функций γi и ϕi для компонентов расплава Fe – Co. Эти вычисления приведены в таблице 43.

Таблица 43 – Обработанные исходные данные для системы Fe – Co.

| ## железо |  |  |  | # кобальт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # xFe | aFe | γFe | # ϕFe | # xCo | # aCo | # γCo | # ϕCo |
| # 0,1 | 0,065 | 0,650 | -0,532 | # 0,1 | 0,065 | 0,650 | -0,532 |
| # 0,2 | # 0,134 | # 0,670 | # -0,626 | # 0,2 | # 0,1375 | # 0,687 | # -0,585 |
| # 0,3 | # 0,2225 | # 0,742 | # -0,610 | # 0,3 | # 0,220 | # 0,733 | # -0,633 |
| # 0,4 | # 0,336 | # 0,840 | # -0,484 | # 0,4 | # 0,307 | # 0,767 | # -0,735 |
| # 0,5 | # 0,445 | # 0,890 | # -0,466 | # 0,5 | # 0,4075 | # 0,815 | # -0,818 |
| # 0,6 | # 0,565 | # 0,942 | # -0,376 | # 0,6 | # 0,517 | # 0,862 | # -0,931 |
| # 0,7 | # 0,6825 | # 0,975 | # -0,281 | # 0,7 | # 0,665 | # 0,950 | # -0,570 |
| # 0,8 | # 0,794 | 0,9925 | -0,188 | # 0,8 | # 0,774 | 0,967 | -0,826 |
| # 0,9 | 0,900 | # 1,000 | # -0,000 | # 0,9 | 0,900 | # 1,000 | # -0,00 |

По данным таблицы 43 построим графики функций ϕCo и ϕFe (см. рисунок 51) на основании которых принимаем решение: дальнейшие вычисления проводить по данным для железа.

Корректировка данных.

Уравнение прямой для функции  ϕFe:

ϕFe=0,7013⋅xFe−0,7466

(131)

Таблица 44 – Скорректированные исходные данные для железа.

| xFe | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕFe | -0,7466 | -0,676 | -0,606 | -0,536 | -0,466 | -0,396 | -0,326 | -0,256 | -0,186 | -0,115 | -0,0453 |
| aFe | 0,00 | 0,058 | 0,136 | 0,231 | 0,338 | 0,453 | 0,570 | 0,684 | 0,794 | 0,839 | 1,00 |

Рисунок 51 – Графики функций 
 и 
 , построенные по исходным данным.

Термодинамические характеристики компонентов. Вычисленные термодинамические характеристики железа в расплаве Fe – Co:

| αFe=0,0581; | βFe=−0,0337; |  |
| --- | --- | --- |
| AFe=−8,101; | BFe=−7,354; |  |
| ΔHFe∞=−126148кДжг−ат; | ΔSFeИзб.∞=−61,144Джг−ат.⋅К. |  |

Характеристики кобальта:

| αCo=−0,0545; | βCo=0,0362; |  |
| --- | --- | --- |
| ACo=−7,874; | BCo=−7,481; |  |
| ΔHCo∞=−122620кДжг−ат; | ΔSCoИзб.∞=−62,2Джг−ат.⋅К. |  |

Термодинамические характеристики компонентов, при различных их концентрациях, приведены в таблицах 45 и 46. По данным этих таблиц построены графики (рисунки 52 и 53)

Таблица 45 – Вычисленные термодинамические характеристики железа в расплаве Fe – Co   при Т=1873 К.

| Функция | Концентрация железа в расплаве - xFe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 |  |  | 0,7 |  | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ϕFe | -0,747 | -0,675 | -0,604 | -0,533 |  |  | -0,463 | -0,392 | -0,322 |  |  | -0,253 |  | -0,183 | -0,114 | -0,0457 |
| lnγFe | -0,747 | -0,547 | -0,387 | -0,261 |  |  | -0,167 | -0,098 | -0,052 |  |  | -0,023 |  | -0,007 | -0,001 | 0,00 |
| γFe | 0,474 | 0,579 | 0,679 | 0,770 |  |  | 0,847 | 0,907 | 0,950 |  |  | 0,978 |  | 0,993 | 0,999 | 1,00 |
| aFe | 0,00 | 0,058 | 0,136 | 0,231 |  |  | 0,339 | 0,453 | 0,570 |  |  | 0,684 |  | 0,794 | 0,899 | 1,00 |
| ϕFeисх. | ----- | -0,532 | -0,626 | -0,610 |  |  | -0,484 | -0,466 | -0,376 |  |  | -0,281 |  | -0,188 | 0,00 | ---- |
| aFeисх. | 0,00 | 0,065 | 0,134 | 0,2225 |  |  | 0,336 | 0,415 | 0,565 |  |  | 0,6825 |  | 0,794 | 0,90 | 1,00 |
| ΔHFe=кДжг−ат; | -126148 | -101590 | -79807 |  | -60754 | -44382 |  | -30647 |  | -19504 | -10910 |  |  | -4,822 | -1199 | 0,00 |
| ΔSFeИзб.=Джг−ат.⋅К. | -61,144 | -49,694 | -39,398 |  | -30,267 | -22,313 |  | -15,548 |  | -9,985 | -5,636 |  | -2,514 |  | -0,631 | 0,00 |

| Функция | Концентрация кобальта в расплаве - xCo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ϕCo | -0,393 | -0,463 | -0,534 | -0,604 | -0,675 | -0,747 | -0,818 | -0,890 | -0,963 | -1,035 | -1,1082 |
| lnγCo | -0,393 | -0,375 | -0,341 | -0,296 | -0,243 | -0,187 | -0,131 | -0,080 | -0,039 | -0,010 | 0,00 |
| γCo | 0,675 | 0,687 | 0,711 | 0,744 | 0,784 | 0,830 | 0,877 | 0,923 | 0,962 | 0,990 | 1,00 |
| aCo | 0,00 | 0,069 | 0,142 | 0,223 | 0,314 | 0,415 | 0,526 | 0,646 | 0,77 | 0,891 | 1,00 |
| aCoисх. | 0,00 | 0,065 | 0,1375 | 0,220 | 0,307 | 0,4075 | 0,517 | 0,665 | 0,774 | 0,900 | 1,00 |
| ϕCoисх. | ------ | -0,532 | -0,585 | -0,633 | -0,735 | -0,818 | -0,931 | 0,570 | -0,826 | 0,00 | ----- |
| ΔHCo=кДжг−ат; | -122620 | -99866 | -79342 | -61082 | -45127 | -31514 | -20282 | -11474 | -5128 | -1289 | 0,00 |
| ΔSCoИзб.=Джг−ат.⋅К. | -62,2 | -50,2 | -39,522 | -30,151 | -22,072 | -15,274 | -9,74 | -5,46 | -2,418 | -0,602 | 0,00 |

Таблица 46 – Вычисленные термодинамические характеристики кобальта в расплаве Fe – Co   при Т=1873 К.

Сплошные линии – расчет;

точки – средние исходные литературные данные.

Рисунок 52 – Активности железа и кобальта в системе Fe – Co  при Т=1973 К

Сплошные линии – расчет;

точки – литературные данные.

Рисунок 53 – Поведение функций 
 и 
 с изменением концентрации компонентов.

-0,393

-0,747

-1,1082

-0,0457

6.2.3 Система Fe – V.

Таблица 47 – Исходные данные при Т=1873 К.

| функция | Концентрация железа в расплаве – xFe. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| aFe | 0,02 | 0,06 | 0,13 | 0,22 | 0,34 | 0,47 | 0,61 | 0,76 | 0,89 |
| γFe | 0,200 | 0,300 | 0,433 | 0,550 | 0,680 | 0,783 | 0,871 | 0,950 | 0,990 |
| aV | 0,89 | 0,76 | 0,61 | 0,47 | 0,34 | 0,22 | 0,13 | 0,06 | 0,02 |
| γV | 0,990 | 0,950 | 0,871 | 0,783 | 0,680 | 0,550 | 0,434 | 0,300 | 0,200 |

# Таблица 48 – Обработанные исходные данные для системы Fe – V.

| ## железо |  |  |  | # ванадий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # xFe | γFe | aFe | # ϕFe | # xV | # γV | # aV | # ϕV |
| # 0,1 | 0,200 | 0,02 | -1,987 | # 0,1 | 0,200 | 0,02 | -1,987 |
| # 0,2 | # 0,300 | # 0,06 | # -1,881 | # 0,2 | # 0,300 | # 0,06 | # -1,881 |
| # 0,3 | # 0,434 | # 0,13 | # -1,707 | # 0,3 | # 0,434 | # 0,13 | # -1,707 |
| # 0,4 | 0,550 | 0,22 | -1,661 | # 0,4 | 0,550 | 0,22 | -1,661 |
| # 0,5 | # 0,680 | # 0,34 | # -1,543 | # 0,5 | # 0,680 | # 0,34 | # -1,543 |
| # 0,6 | # 0,783 | # 0,47 | # -1,526 | # 0,6 | # 0,783 | # 0,47 | # -1,526 |
| # 0,7 | 0,871 | 0,61 | -1,529 | # 0,7 | 0,871 | 0,61 | -1,529 |
| # 0,8 | # 0,950 | # 0,76 | # -1,282 | # 0,8 | # 0,950 | # 0,76 | # -1,282 |
| # 0,9 | # 0,990 | # 0,89 | # -1,117 | # 0,9 | # 0,990 | # 0,89 | # -1,117 |

Рисунок 54 – Графики функций 
 и 
, построенные по исходным данным.

Уже из таблицы 48 становится очевидным, что термодинамические данные ванадия и железа абсолютно симметричны. Построим график функций i компонентов раствора (рисунок 54).

Продолжать расчеты будем по ванадию.

# Корректировка данных.

Уравнение прямой для функции ϕV будет выглядеть так:

ϕV=0,9601⋅xV−2,0615

Таблица 49 – Скорректированные исходные данные для ванадия.

| xV | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕV | -2,0615 | -1,965 | -1,869 | -1,773 | -1,677 | -1,581 | -1,485 | -1,389 | -1,293 | -1,197 | -1,101 |
| aV | 0,000 | 0,0204 | 0,0605 | 0,1258 | 0,2187 | 0,3367 | 0,4731 | 0,6177 | 0,7597 | 0,8893 | 1,000 |

(132)

Термодинамические характеристики компонентов. Вычисленные термодинамические характеристики ванадия в расплаве Fe – V :

| αV=0,1721; | βV=−0,0998; |  |
| --- | --- | --- |
| AV=−4,614; | BV=−2,553; |  |
| ΔHV∞=−71852кДжг−ат; | ΔSVИзб.∞=−21,223Джг−ат.⋅К. |  |

| Характеристики железа: αFe=−0,15; | βFe=0,109; |  |
| --- | --- | --- |
| AFe=−4,258; | BFe=−2,689; |  |
| ΔHFe∞=−66298кДжг−ат; | ΔSFeИзб.∞=−22,358Джг−ат.⋅К. |  |

| Функция | Концентрация ванадия в расплаве - xV . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ϕV | -2,061 | -1,957 | -1,855 | -1,756 | -1,658 | -1,561 | -1,467 | -1,373 | -1,281 | -1,190 | -1,100 |
| lnγV | -2,061 | -1,585 | -1,188 | -0,860 | -0,597 | -0,390 | -0,235 | -0,124 | -0,051 | -0,012 | 0,00 |
| γV | 0,127 | 0,205 | 0,305 | 0,423 | 0,551 | 0,677 | 0,791 | 0,884 | 0,950 | 0,988 | 1,00 |
| aV | 0,00 | 0,02 | 0,061 | 0,127 | 0,220 | 0,338 | 0,475 | 0,619 | 0,760 | 0,889 | 1,00 |
| ΔHV=кДжг−ат; | -71852 | -57215 | -44455 | -33479 | -24201 | -16540 | -10420 | -5771 | -2526 | -622 | 0,00 |
| ΔSVИзб.=Джг−ат.⋅К. | -21,223 | -17,364 | -13,859 | -10,720 | -7,958 | -5,584 | -3,612 | -2,054 | -0,923 | -0,233 | 0,00 |

Таблица 50 – Вычисленные термодинамические характеристики ванадия в расплаве Fe – V  при Т=1873 К.

Таблица 51 – Вычисленные термодинамические характеристики железа в расплаве Fe – V   при Т=1873 К.

| Функция | Концентрация железа в расплаве - xFe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 |  |  | 0,7 |  | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| ϕFe | -1,569 | -1,663 | -1,758 | -1,855 |  |  | -1,953 | -2,053 | -2,155 |  |  | -2,259 |  | -2,365 | -2,474 | -2,585 |
| lnγFe | -1,569 | -1,347 | -1,125 | -0,909 |  |  | -0,703 | -0,513 | -0,345 |  |  | -0,203 |  | -0,095 | -0,025 | 0,00 |
| γFe | 0,208 | 0,260 | 0,325 | 0,403 |  |  | 0,495 | 0,599 | 0,708 |  |  | 0,816 |  | 0,910 | 0,976 | 1,00 |
| aFe | 0,00 | 0,026 | 0,065 | 0,121 |  |  | 0,198 | 0,299 | 0,425 |  |  | 0,571 |  | 0,728 | 0,878 | 1,00 |
| ΔHFe=кДжг−ат; | -66298 | -54519 | -43743 |  | -34017 | -25391 |  | -17918 |  | -11657 | -6667 |  |  | -3014 | -766 | 0,00 |
| ΔSFeИзб.=Джг−ат.⋅К. | -22,358 | -17,915 | -14,004 |  | -10,609 | -7,713 |  | -5,301 |  | -3,358 | -1,870 |  | -0,823 |  | -0,204 | 0,00 |

Сплошные линии – расчет;

точки – исходные литературные данные.

Рисунок 55 – Активности железа и ванадия в системе Fe – V  при Т=1973 К

Сплошные линии – расчет;

точки – литературные данные.

Рисунок 56 – Поведение функций 
 и 
 с изменением концентрации компонентов.

-2,061

-1,569

-2,585

-1,100