4 Технология наплавки гребней колес

4.1 Технологический процесс наплавки гребней колёс

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Перед началом наплавки гребни и поверхности катания колес должны быть тщательно очищены от грязи, ржавчины, смазки и влаги до металлического блеска и протерты чистой ветошью. После очистки колесная пара еще раз осматривается.

Зачистка наплавляемой поверхности производится стальными щетками или поверхностной обточкой на станке. Перед наплавкой гребень и часть зоны поверхности катания обезжириваются бензином. Применение керосина не допускается.

Во время наплавки температура в помещении должна быть не ниже +10 град.С. Сквозняки не допускаются. В случае поступления колесной пары при температуре наружного воздуха ниже +5 град. С, она должна предварительно до наплавки выдерживаться в цехе для выравнивания температуры не менее 12 часов.

Подготовленная колесная пара подается на участок наплавки и устанавливается на специализированную установку для предварительного подогрева (если она имеется) или же прямо на установку для наплавки гребней, если подогрев колес производится непосредственно на этой позиции.

Ободья колес нагреваются до температуры 180-190 град. С. Режим нагрева должен обеспечить время нагрева в интервале 45-60 минут.

Процесс предварительного нагрева обода считается законченным, если заданная температура фиксируется контрольными приборами у основании гребня колеса на протяжении 3 минут. Наплавка гребня не допускается, если обод колеса в момент начала наплавки имеет температуру ниже 160 град. С.

После завершения операции подогрева колесная пара из установки предварительного подогрева подается на установку наплавки.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Мундштук сварочной головки устанавливается в стартовую позицию наплавки, открывается задвижка подачи флюса, включается вращатель или движение трактора, зажигается дуга и начинается процесс наплавки.

Параметры процесса контролируются по показаниям приборов (амперметров и вольтметров). Если осуществляется наплавка сразу двух колес, то сначала дуга зажигается на одном колесе, а через 1/4...1/2 оборота колесной пары на втором колесе.

В процессе наплавки оператор должен следить за формированием наплавленного металла, и если шлаковая корка не отстает самопроизвольно, производить ее удаление. Шлаковая корка сбивается со шва только после ее затвердевания и остывания до темного цвета.

В случае обрыва дуги, повторное ее возбуждение производится после полного оборота колеса за 70-100 мм перед местом обрыва, чтобы переварить кратер. Наплавка второго колеса (на установке для одновременной наплавки двух колес) продолжается непрерывно.

Если гребень после наплавки обтачивается на исходную толщину 33 мм, то при толщине гребня менее 25 мм первый валик накладывается на расстоянии 23-28 мм от средней части гребня, а при толщине гребня колес колесной пары от 25 до 27 мм – на расстоянии 18-23 мм. При этом после одного полного оборота горизонтально расположенной колесной пары сварочная головка поднимается вверх на 2-4 мм, подается в сторону гребня на 1,5-3,0 мм (в зависимости от типа сварочной головки и диаметра применяемой сварочной проволоки). Без перерыва процесса горения дуги продолжается наплавка второго и последующих валиков.

После полного оборота вертикально или под углом расположенной колесной пары сварочная горелка или мундштук сварочного трактора

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

КП.ВВХ.190302.ПЗ

смещаются в направлении раскладки валиков (к основанию или от основания гребня) на необходимую величину.

Если гребень после наплавки обтачивается на исходную толщину 30 мм, то при толщине гребня менее 24 мм первый валик накладывается на расстоянии 20-25 мм от средней части гребня (при этом сварочная головка после каждого оборота поднимается на 2,5-3,5 мм), а при толщине гребня колес колесной пары от 24 до 26 мм – на расстоянии 15-20 мм (при этом сварочная головка после каждого оборота поднимается на 3,5-5 мм).

В зависимости от толщины гребня рекомендуемое количество валиков, накладываемых при наплавке, определяется исходя из таблицы 4.

Направление наплавки - снизу вверх.

Таблица 6

| Толщина гребня, мм | 20-22 | 23-24 | 25-26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество валиков, шт. | 11-12 | 9 | 8 | 7 |
| Перекрытие валиков, % | 70 | 60 | 40 | 30 |

Наплавка гребней производится на постоянном токе обратной полярности. Допускается наплавка на постоянном токе прямой полярности. После наплавки колесная пара для равномерного и замедленного остывания помещается в термостат с опорой на ось. Постановка наплавленного колеса на рельс сразу после наплавки категорически запрещается. Промежуток времени между снятием наплавленной колесной пары с вращателя и установки ее в термостат не должен превышать 5 минут.

Во время перемещения колесной пары из наплавочной установки в термостат должны быть приняты меры, исключающие возможность возникновения сквозняков на пути ее движения и контактов наплавленного гребня с металлическими предметами.

Остывание наплавленных колес в термостате должно происходить со средней скоростью не более 50°С в час и продолжаться не менее 6 часов.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Температура металла наплавленной поверхности колеса при извлечении колёсной пары из термостата не должна превышать 50°С. Постановка колёсной пары с наплавленным гребнем на рельсы разрешается только после её остывания до температуры окружающего воздуха.

Наплавленный гребень должен отвечать следующим требованиям:

- Профиль наплавленного гребня до отточки должен по всей его рабочей поверхности превышать чертёжные размеры на 2-3 мм, иметь плавные переходы от валика к валику и к поверхности катания колеса и соответствовать профилю технологической скобы 32 ВНИИЖТ-Св/02-97 при исходной толщине гребня 33 мм  и технологической скобы 32 ВНИИЖТ-Св/01-32 при исходной толщине гребня 30 мм

- Профиль наплавленного  гребня после обточки должен соответствовать требованиям ГОСТ 9036-88, инструкции ЦВ/3429 и профилю поверхности катания обода колеса с толщиной гребня 30 мм, разработанному согласно указанию МПС РФ № Н-11367 ОТ 25 ОКТЯБРЯ 1995 г., и контролироваться заодно  с профилем колеса  максимальным шаблоном.

Направленные по гребням колесные пары после обточки подвергаются дефектоскопированию и могут подкатываться под вагон не ранее, чем через 24 часа после окончания наплавки.

4.2 Технологическое оборудование и оснастка

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

КП.ВВХ.190302.ПЗ

| - Установка для наплавки гребней вагонных колес УНК-1 Установка предназначена для наплавки изношенных гребней колес железнодорожных грузовых вагонов и входит в состав участка по наплавкееавке гребней колес. Рис.11. Установка для наплавки гребней вагонных колёс УНК-1 Техническая характеристика |  |
| --- | --- |

Таблица 7 Автомат сварочный УНК-1 Параметр; Значение. Максимальная потребляемая мощность. Установки для наплавки гребней колес; 80 кВт. Установки индукционного нагрева; 30 кВт. Термоконтейнеров, 5шт; 5х2=10 кВт. Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 35 КП.ВВХ.190302.ПЗ Общая; 120 кВт. Загрузка колесной пары на вращатель; пневматическое. Перемещение наплавочных головок; ручное. Величина поперечного перемещения головок; 150мм. Частота вращения колесной пары при наплавке; об/мин 0,1….0,2 регулируемая. Температура предварительного нагрева колес; до 2000 С. Габаритные размеры, не более. Установка для наплавки железнодорожных колес; 4960х2980х2200 мм. Установка индукционного нагрева; 4500х1500х1480 мм. Термоконтейнер; 2740х1400х1400 мм. Общая масса, не более; 6500 кг. Диапазон рабочих температур; От +100 до +400 С. Рабочая относительная влажность воздуха при температуре 25 град.С; не более 80 %.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Рис.12. Установка для наплавки гребней вагонных колёс УНК-1 вид спереди

1- основание; 2- траверса; 3- манипулятор; 4- наплавочная головка; 5- механизм подачи проволоки; 6- пульт управления наплавочной головкой; 7- источник питания ВДУ-506Э; 8- маховик вертикального перемещения наплавочной головки; 9- маховик горизонтального перемещения наплавочной головки; 10- бункер для флюса; 11- пульт управления вращателем колесной пары; 12- наплавляемая колесная пара.

Рис.13. Установка для наплавки гребней вагонных колёс УНК-1 вид сзади

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

КП.ВВХ.190302.ПЗ

13- цилиндр подъема загрузочной платформы; 14- пульт управления цилиндром; 15- загрузочная платформа; 16- привод вращателя колесной пары; 17- короб для флюса; 18- лоток для сбора флюса с ситом; 19- ограждение; 20- центр с токоподводом; 21- катушка для наплавочной проволоки; 22- опорные ролики вращателя колесной пары; 23- тумба.

Рис.14. Принципиальная схема работы наплавочной головки на установке для наплавки гребней колёсной пары

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

КП.ВВХ.190302.ПЗ

1- колесо с наплавляемым гребнем; 2- ось колесной пары; 3-механизм подачи проволоки; 4- направляющие ролики; 5- балка выдвижная; 6- винт горизонтального перемещения головки; 7- наплавочная головка; 8- ролики вращателя; 9- винт вертикального перемещения наплавочной головки; 10- коническая передача; 11- маховик.

Преимущества перед известными аналогами. Качественное восстановление поверхности катания колесных пар. Аналоги не известны

Стадия освоения. Внедрено в производство

Результаты испытаний, внедрения. Соответствует технической характеристике устройства

Технико-экономический эффект. В 2 раза повысилась  производительность труда, на 35% снизилась трудоемкость процесса.

Оснащается:

- вращателем колесной пары, который обеспечивает скорость ее вращения при наплавке (Таблица 3);

Таблица 8.  Горизонтальный вращатель М31О5ОА

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Частота вращения план-шайбы, об/мин | 0,05...2,5 |
| Крутящий момент на оси вращения шпинделя не более, Н.м | 1000 |
| Диаметр свариваемых изделий, не более, мм | 1900 |
| Высота центов, мм | 1000 |
| Габариты, мм | 6000x1800x1070 |
| Масса, кг | 1070 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

КП.ВВХ.190302.ПЗ

- источниками питания постоянного тока, обеспечивающими выполнение режимов

Примечание: трехфазная сеть, напряжение 380 В, частота 50 Гц.

- двумя сварочными головками в зависимости от конструктивного исполнения установки;

- пультом управления;

- устройством для установки и крепления кассет со сварочной проволокой;

- бункером для подачи флюса;

- поддоном дл сбора ссыпающегося флюса и обработанной шлаковой корки, накрытой сверху сеткой с ячейкой 3х3 мм;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

40

КП.ВВХ.190302.ПЗ

- приспособлением для удержания флюса на колесе в процессе наплавки.

Специализированная установка для подогрева ободьев колес перед наплавкой (Рис.15 ):

Рис.15. Установка для индукционного подогрева колёс перед наплавкой гребня

При нагреве колеса на установке для наплавки специализированная нагревательная установка отсутствует.

Нагревательная установка может быть оснащена:

- электронагревательными элементами;

- индукционными нагревателями;

Нагревательная установка должна иметь вращатель колесной пары.

Нагревательная установка должна быть оснащена  теплоотражающими и теплозащитными кожухами. Установки, в которых нагрев колес производится открытым пламенем, должны иметь местную вытяжную вентиляцию.

Наплавочный участок должен быть оснащен:

- моечной машиной или специализированным устройством для очистки ободьев колесных пар от грязи, ржавчины, масла и других загрязнений (моечная машина может располагаться и на других участках колесного цеха);

- установкой для очистки и намотки сварочной проволоки;

- печью для прокалки флюса;

- приспособлением для просеивания флюса типа «грохот» или типа «качалка»;

- контактными пирометрами для замера температуры предварительного подогрева ободьев колес.

Теплоизолирующий термостат:

Используется термокамера РМ-131 секционный типа, для замедленного остывания колес после наплавки. Термостаты должны быть оборудованы нагревательным устройством, способным поддерживать в них температуру не ниже 500 С.

Кран-балка (или другой подъемный механизм грузоподъемностью не менее 2 тон):

для установки в нагревательное устройство или в наплавочную установку колесных пар и последующего их снятия и передачу на другие операции.

Стенд контроля наплавленных гребней колесных пар:

оборудована устройством (или отдельным вращателем) для возможности поворота колесной пары при дефектоскопировании.

Силовой электрошкаф:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

41

КП.ВВХ.190302.ПЗ

для питания сварочных и нагревательных установок, вращателей и др. электрооборудования поста наплавки.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

42

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Электронагрузка определяется паспортными данными нагревательной установки, источников питания сварочных постов, электрооборудованием вращателя и другими потребителями электроэнергии участка.

Накопители:

для складирования колесных пар перед наплавкой, после выдержки в термостате и перед их дефектоскопированием.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

43

КП.ВВХ.190302.ПЗ

4.2.1 Сварочные материалы

Для наплавки гребней применяться сварочная проволока по ГОСТ 2246-70,приведенная в таблице 9. При наплавке гребней колесных пар используются флюс марки АН-348А по ГОСТ 9087-81 (таблица 10).

Соответствие сварочной проволоки нормативно-технической документации определяется по сертификату и по биркам на бухтах проволоки, а при отсутствии по результатам химического анализа. При обнаружении отклонений по качеству наплавленных колес (появление большого количества горячих или холодных трещин, трудности при обточке колес) производится химический анализ проволоки независимо от наличия нее нормативно-технической документации.

Каждая поступающая на предприятие партия проволоки, должна размещаться отдельно и регистрироваться в специальном журнале.

Таблица 9 Сварочная проволока

| Марка проволоки | Химический состав % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Si | Мn | Cr | Ni | Ti | S | Р |
| СВ-08Г2СМФ | 0,05- 0,11 | 0,7-0,95 | 1,8-2,1 | <0,2 | 0,25 | - | - | 0,25 |

| Марка флюса | Химический состав, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | МnО | СаР | СаО | МgО | А10 | FеО | S | Р |
| АН-348А | 41-44 | 34-38 | 3,5-4,5 | >6,5 | 5,0-7,5 | >4,5 | 2 | 0,15 | 0,12 |

Таблица 10 Флюс

Сварочная проволока должна храниться в помещении при температуре не ниже +100 С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Сварочную проволоку следует хранить в мотках и бухтах, упакованных (обернутых) в бумагу, пленку, мешковину и снабженных металлическими ярлыками предприятия-изготовителя.

Флюсы должны храниться в бумажных мешках на поддонах или в специальных емкостях (бункерах, ларях) в помещениях при температуре не ниже +100 С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

44

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Загрязненная сварочная проволока перед началом наплавки должна очищаться от ржавчины, загрязнений, смазок. Очищенная проволока должна быть перемотана в кассеты или на катушки, которые должны размещаться на отдельных стеллажах или в специальной таре. Рекомендуемая емкость кассет и катушек – 40-80 кг.

Омедненную сварочную проволоку допускается очистке не подвергать. При наличии на ней загрязнений – протереть концами при перемотке.

Флюс перед выдачей в работу должен подвергаться прокалке в электропечи или сушильном шкафу при температуре 3300-3600 С; далее допускается охлаждение на воздухе.

Оставшийся после наплавки флюс должен собираться в специальную тару, очищаться от шлака и загрязнений посредством просеивания через сито с ячейкой 3х3 мм. Перед вторичным использованием флюс должен подвергаться повторной прокалке.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

45

КП.ВВХ.190302.ПЗ

4.3 Расчет параметров технологического процесса

- Определение величины сварочного тока

Iсв=π∙d24∙i                                                         (4)

где, d – диаметр проволоки, d = 3 (мм);

i – плотность тока, i = 45 (А/мм2).

Iсв=π∙324∙45=318,086 (А)

- Определение величины тепловой эквивалентности сварочной дуги

Qэф=Q∙η                                                          (5)

где, η – коэффициент полезного действия, η = 0,9;

Q – выделенная теплота.

Q=k∙Iсв∙U                                                          (6)

здесь, k – справочный коэффициент, k = 0,8;

Iсв – сварочный ток,Iсв = 318,086 (А);

U – напряжение дуги, U = 30 (В).

Q=0,8∙318,086∙30=7634 (Дж)

Qэф=7634∙0,9=6871 (Дж)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

46

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Определение ширины шва

B=1,3∙d                                                          (7)

где, d – диаметр проволоки, d = 3 (мм).

B=1,3∙3=3,9 (мм)

- Определение скорости подачи проволоки

V=ap∙Iсв1000∙P                                                          (8)

где, ap – коэффициент расплавления, ap = 12 (гр/(Ач));

Iсв – сварочный ток,Iсв = 318,086 (А);

P – вес проволоки.

P=0,75∙d∙B∙γ                                                          (9)

здесь, d – диаметр проволоки, d = 3 (мм)

B – ширина шва, B = 3,9 (мм);

γ – удельный вес проволоки, γ = 0,00785 (гр/мм3).

P=0,75∙3∙3,9∙0,00785=0,069 (гр/мм)

V=12∙318,0861000∙0,069=55,413 (м/ч)

- Определение коэффициента наплавки

aн=ap∙1−φ100                                                        (10)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

47

КП.ВВХ.190302.ПЗ

где, ap – коэффициент расплавления, ap = 12 (гр/(Ач));

φ – коэффициент потерь электродного метала, φ = 3 %.

aн=12∙1−3100=11,64 (гр/(Ач))

- Определение числа оборотов колеса при наплавке гребня

n1=Vπ∙dk1                                                          (11)

где, V – скорость подачи проволоки, V = 55,413 (м/ч);

dk1– диаметр колеса по кругу катания,dk1= 0,950 (м).

n1=55,413π∙0,950=23050 (об/ч)

n2=Vπ∙dk2                                                          (12)

где, V – скорость подачи проволоки, V = 55,413 (м/ч);

dk2– диаметр колеса по кругу катания и две высоты гребня,

dk1= 1,006 (м).

n2=55,413π∙1,006=21770 (об/ч)

- Определение скорости наплавки

Vнапл=aн∙Iсв1000∙P                                                          (13)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

48

КП.ВВХ.190302.ПЗ

где, aн – коэффициент наплавки, aн = 11,64 (гр/(Ач));

Iсв – сварочный ток,Iсв = 318,086 (А);

P – вес проволоки.

Vнапл=11,64∙318,0861000∙0,069=53,75 (м/ч)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

49

КП.ВВХ.190302.ПЗ

4.4 Расчет норм времени

Норма времени - это время, необходимое для выполнения работы требуемого качества при определенных организационно-технических условиях и наиболее эффективном использовании оборудования с учетом передового производственного опыта. В результате технического нормирования технологического процесса ремонта заданной детали сваркой или наплавкой определяется норма штучного времени и норма подготовительно-заключительного времени.

- Определение массы наплавленного металла

Gн=π4∙D2−d2∙S∙ρ                                           (14)

где,  D – диаметр колеса по кругу катания и две высоты гребня, D = 100,6 (см);

d – диаметр колеса по кругу катания,dk1= 95,0 (см);

S – площадь, S = 0,7 (см);

ρ – плотность металла, ρ = 7,8 (г/см3).

Gн=π4∙100,62−952∙0,7∙7,8=4697  (г)

- Определение нормы основного технологического времени

To=Gн∙60αн∙Iсв                                                     (15)

где, Gн – масса наплавленного металла, Gн = 4697 (г);

aн – коэффициент наплавки, aн = 11,64 (гр/(Ач));

Iсв – сварочный ток,Iсв = 318,086 (А).

To=4697∙6011,64∙318,086=73,835 (мин)

- Определение нормы оперативного времени

Toп=To+Tв                                                     (16)

где, To – основное технологическое время, To = 73,835 (мин);

Tв  – вспомогательное время, Tв = 30 (мин).

Toп=73,835+30=103,835 (мин)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

50

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Определение нормы штучного времени

Tшт=To+Tв+Tд                                                     (17)

где, To – основное технологическое время, To = 73,835 (мин);

Tв  – вспомогательное время, Tв = 30 (мин);

Tд – дополнительное время,

Tд=0,035∙To=0,035∙73,835=2,584 (мин)

Tшт=73,835+30+2,584=106,419 (мин)

- Определение подготовительно – заключительного времени

Tпз=0,046∙Toп                                                     (18)

где, Toп – оперативное время, Toп = 103,835 (мин).

Toп=0,046∙103,835=4,776 (мин)

- Определение штучно-калькуляционного времени

Tпз=Tшт+TпзN                                                     (19)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

51

КП.ВВХ.190302.ПЗ

где, Tшт – штучное время, Tшт= 106,419 (мин);

N – число деталей, N = 70;

Tпз– вспомогательное время, Tв = 30 (мин).

Toп=73,835+30=103,835 (мин)

- Определение нормы расхода электродной проволоки

Gэн=Gн1+φ100                                            (20)

где,  Gн – масса наплавленного металла, Gн  = 4697 (г);

φ – коэффициент потерь электродного метала, φ = 3 %.

Gэн=46971+3100=4837,91  (г)

- Определение нормы расхода флюса

Gф=720∙U−181,2Vсв                                                (21)

где,  U – напряжение дуги, U = 30 (В);

Vсв – скорость наплавки, Vсв = 53,75 (м/ч).

Gф=720∙30−181,253,75=4937 (г)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

52

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Определение нормы расхода электроэнергии

A=U∙Iсвη∙1000∙To+ωo∙Tшт−T0                               (22)

где,  η – коэффициент полезного действия, η = 0,9.

A= 1357 (Вт*ч/дет)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

53

КП.ВВХ.190302.ПЗ

4.5 Метрологическое обеспечение проекта

Дефектоскопирование наплавленных гребней производится дефектоскопистами 5-го разряда, обученными и аттестованными в соответствии с требованиями руководящего документа РД 32.174-2001 «Неразрушающий контроль деталей вагонов». Общие положения.

Контроль и оценка качества наплавленных гребней колёсных пар производится следующими методами:

- внешним осмотром – после наплавки и остывания,  после механической обработки, перед подкаткой под вагон;

- ультразвуковым  дефектоскопированием.

Внешний осмотр поводится визуально и с применением лупы 5-10 кратного увеличения.

Ультразвуковой контроль проводится в соответствии с «Руководством по комплексному ультразвуковому контролю колёсных пар вагонов» РД 07.09-97, приложение «Е»  (устройство УСК-4 ) и приложение «Ж» (ручной контроль).

Рис. 16. Устройство сканирования УСК – 4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

54

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Назначение и область применения:

Ультразвуковой контроль совместно с типовыми ультразвуковыми дефектоскопами (УД2-12, УДС2-32, УДС2-52 и другими) на стенде для осмотра и освидетельствования колёсных пар колёс на предприятиях вагонного хозяйства.

Принцип действия:

контроль данными Устройствами базируется на прозвучивании контролируемых зон поверхностными и поперечными ультразвуковыми волнами.

Контролируемые зоны:

а) галтельный переход диска колеса в обод;

б) обод колеса;

в) наплавка гребня.

Выявляемые дефекты устройство УCК с дефектоскопом обеспечивает выявление следующих дефектов (по ИТМ1-1В): в диске колеса - поверхностные трещины (дефект типа 33.3) раскрытием 0.05 мм и более, глубиной 2мм и более, протяженностью 10 мм и более; в ободе и наплавке гребня колеса - отколы, поперечные трещины и сетки термических трещин (дефекты типа 26, 27, 31, 32), а также несплавления, трещины и включения в наплавке гребня.

Методика неразрушающего контроля направленных гребней должна обеспечить выявление дефектов в соответствии с нормами дефектности, приведёнными в п.7.5.

В наплавленном слое и в околошовной зоне наплавленного гребня не допускаются следующие дефекты:

- поры и шлаковые включения округлой формы с поперечным размером 3 мм и более.

Поры и шлаковые включения размером менее 3 мм в количестве 10 шт. по окружности колеса.

Поры и шлаковые включения размером менее 3 мм в количестве 10 шт. по окружности колеса, но расположенные цепочками по 4 и более штук в цепочке при расстоянии между ними менее 20 мм.

- трещинообразные дефекты, расположенные вдоль окружности гребня, имеющие протяженность более 10 мм.

Трещинообразные дефекты, имеющие протяженность менее 10 мм в количестве более 5 шт. по окружности колеса.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

55

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Трещинообразные дефекты, имеющие протяженность менее 10 мм в количестве более 5 шт. по окружности гребня, но расстояние между которыми не превышает 50 мм.

-трещины и трещинообразные дефекты любого размера, расположенные поперек окружности гребня.

Инструментальный контроль наплавленных гребней колесных пар производится после их обточки на специально оборудованном стенде не ранее чем по истечении 20 часов после окончания наплавки.

При выявлении в наплавочном гребне недопустимых дефектов колесная пара обтачивается до обеспечения нормативного профиля.

Исправление выявленных дефектов электродуговой или газовой сваркой до и после механической обработки запрещается.

4.6 Маркировка и регистрация наплавленных колес

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

56

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Наплавленные колёса  маркируются с правой стороны от номера колеса клеймами, свидетельствующими о наплавке: «НГ» - гребень наплавлен; в одной строчке с ними наносятся цифры, указывающие номер предприятия, и две последние цифры – год выполнения наплавки. Высота цифр 6 мм. Крышки обеих букс наплавленных колёсных пар окрашивающихся красной краской.

Наплавленные колёсные пары регистрируются в цеховом журнале.

О производстве наплавки гребней делается отметка в графе 32 журнала колёсного цех формы ВУ-53 (буквы «НГ»).