Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

КП.ВВХ.190302.ПЗ

3  Анализ существующих методов ремонта и обоснование выбранного метода

Среди способов по восстановлению упрочнению и приданию специальных свойств рабочим поверхностям деталей, которые помогут значительно снизить расходы на ремонт техники и продлят срок её службы в несколько раз существуют следующие:

- Механическая обработка на колёсотокарных станках.

Главным движением при обточке колёс является вращение колёсной пары, а движением подачи – поступательное перемещение режущего инструмента по заданной траектории, соответствующей профилю гребня обода колеса. В колёсных цехах применяются различные по своим параметрам и технико-экономическим характеристикам колёсотокарные станки. К таким параметрам относятся: размеры рабочего пространства (габариты), диапазон подач и частот вращения, мощность главного привода и приводов подач, значение ускоренных перемещений узлов, точность, жесткость, степень автоматизации. Эти параметры, а также показатели производительности и стоимости станков определяют технико-экономическую характеристику оборудования.

Фактическая производительность колесотокарных станков различных типов на разных вагоноремонтных предприятиях колеблется от 10 до 50 колёсных пар в смену.

Данный способ больше подходит для восстановления поверхности катания нежели гребней вследствие того что для того чтобы увеличить ширину гребня на 1 мм. нужно снять порядка 4…5 мм. с поверхности катания, что приводит к утоньшению бода колеса.

- Восстановление гребней колесных пар автоматической наплавкой под слоем флюса.

Существуют различное конструктивное исполнение установок:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Колесная пара располагается горизонтально с одновременной наплавкой гребней сразу двух колес (установка обеспечивает наивысшую производительность процесса восстановления колесных пар);

Установка состоит из вращателя с горизонтальной осью вращения, двух сварочных головок с подающими механизмами, поворотного электромеханического суппорта, двух стоек с консолью (на одной устанавливаются сварочные головки, на другой - кассеты со сварочной проволокой и флюсами), флюсоотсоса и двух источников сварочного тока типа ВДУ-505 или ВДУ-506. Установка имеет настройку переходов от шва к шву по высоте. Железнодорожную колесную пару устанавливают на вращатель. С помощью суппорта настраивают угол наклона горелок, включают вращатель, подачу флюса и зажигают первую, затем через 8-10 с вторую дугу. По завершению оборота с помощью суппорта поднимают горелки вверх на 6-7 мм без прерывания сварочного процесса и т.д. Всего на гребень наплавляется 4-5 валиков, 5 или 6 отжигающий валик наплавляется только второй дугой. В комплект поставки входят: сварочная часть установки, двухстоечный вращатель с горизонтальной осью вращения, станок для очистки и перемотки электродной проволоки, электропечь для прокалки флюса.

Рис. 8. Установка для автоматической наплавки под слоем флюса гребней цельнокатаных вагонных колёс

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Таблица  4 Техническая характеристика

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность установки, кВт | 40 |
| Время нагрева перед наплавкой одного колеса, мин | 55 |
| Время наплавки гребня на одном колесе, мин. | 40…50 |
| Время остывания колесной пары в термостате, часов | 10…12 |

Организация-разработчик: Фирма "М.А.Г." г. Коломна.

  - Колесная пара располагается горизонтально с поочередной наплавкой гребней колес;

В соответствии с запросом Управления технологического транспорта ОАО «Северсталь» была разработана и внедрена эффективная технология ремонтной наплавки гребней железнодорожных колёс внутризаводского транспорта. Было установлено, что колёса тепловозов имеют интенсивный износ реборд в результате сухого трения с рельсом на участках закругления пути. Особенно интенсивно износ происходит на участках со сверхнормативно малым радиусом кривизны, что характерно для стеснённых внутризаводских условий прокладки путей. Рис. 9. Наплавка с помощью порошковой самозащитной проволоки ЗАО «Фирма ТАС» была предложена технология наплавки с помощью порошковой самозащитной проволоки типа Сабарос-О-ЖК. Наплавленный металл имеет аустенитную структуру на основе сплава Cr-Mn. Наплавка осуществляется с ограниченным предварительным подогревом (150 градусов) и свободным охлаждением наплавленного колеса на воздухе. Время на ремонт одного колеса, включая механическую обработку, не превышает 2 часов. Технология прошла независимую экспертизу и получила положительный отзыв в НУЦ «Сварка и контроль» при МГТУ им. Баумана г. Москва. В настоящее время в локомотивном депо ОАО «Северсталь» эксплуатируется более 150 колёс, наплавленных по новой технологии. Регулярные замеры показали увеличение стойкости в 3-6 раз по сравнению с новыми колёсами (зависит от кривизны рабочего участка). Случаев отслоения наплавки не зафиксировано.

Недостатками этой установки является: она может использоваться для наплавки гребней железнодорожных колёс внутризаводского транспорта, одновременно можно наплавлять только один гребень.

  - Колесная пара располагается наклонно (поочередная наплавка гребней колес);

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Установка  (Рис. 10.) состоит из станины 1, с поворотными стойками 2, одна из которых приводная, на них установлена рама 6 с возможностью вращения в вертикальной плоскости.

Рис.  10. Установка для наплавки гребней колесных пар грузовых вагонов

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Также на станине установлены консоль 10, с бункером 8 для флюса и консоль 11 для установки механизма настройки держака 9 сварочного полуавтомата.

Рама содержит подвижные центры 7 для установки и фиксации колесной пары и привод ее вращения, состоящий из электродвигателя 4, червячного редуктора 3 и приводных резиновых роликов 5. Высота установки роликов регулируется вручную с помощью винтовой передачи.

Подлежащая наплавке колесная пара, после предварительного нагрева, устанавливается на раме в горизонтальном положении. Ролики приводятся в контакт с осью колесной пары, после чего включается привод стойки, разворачивающий раму на 600, и привод вращения роликов. Затем с помощью консолей в зону наплавки вводят бункер с флюсом и держак  сварочного полуавтомата. Производится наплавка.

После наплавки гребня колеса до нижнего размера консоли разводятся,  рама разворачивается в горизонтальное положение, колесная пара краном удаляется из установки  и помещается в термостат для  медленного охлаждения, после чего производится наплавка противоположного колеса.

Использование сварочной проволоки диаметром 1,6 мм обеспечивает небольшую глубину проплавления, что позволяет избежать трещинообразования в наплавленном слое, а наклон колесной пары на 600 обеспечивает получение горизонтального шва в зоне наплавки, что повышает качество шва, так как расплавленный металл, флюс и шлак не стекают по поверхности, а также не нарушается структура наплавленного металла.

Таблица  5 Техническая характеристика

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Линейная скорость наплавки, м/час | 24 |
| Диаметр электродной проволоки, мм | 1,6 |
| Установленная мощность, кВт | 16 |
| Сварочный полуавтомат | ПДГ 252 - 1 |
| Сварочный выпрямитель | ВДУ 505 |
| Габаритные размеры установки, мм | 3500х900х2700 |
| Масса, кг | 800 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

КП.ВВХ.190302.ПЗ

Главным недостатком этой установки является то, что одновременно можно наплавлять только один гребень.

Организация-разработчик: ЗАО "Оборудование" г. Липецк.

  - Колесная пара располагается вертикально с поочередной двухдуговой наплавкой гребней колес движущимся автоматом при неподвижной колесной паре.

Установка оснащается:

- двухдуговым аппаратом, перемещающимся по боковой поверхности обода колеса;

- двумя источниками питания постоянного тока

Данная технология находится на стадии разработки.

В данном курсовом проектировании мы будем проектировать установку в которой колёсная пара располагается горизонтально и наплавка идет одновременно двух гребней.

Эта установка является наиболее приемлемой в следствии того что сокращается время на разворот колёсной пары и остывание гребней происходит практически одновременно, что свидетельствует об образовании одинаковой структуры металла в обоих наплавленных гребнях.